موضوع: اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تختهخردهچوب

رشته

مهندسی چوب و کاغذ حفاظت و اصلاح

بیان مسأله و ضرورت

چوب از زمان پیدایش انسان تاکنون همواره بهعنوان مادهای بسیار مهم مطرح بودهاست. در سالهای اخیر، بازار مصرف اوراق فشردهچوبی گسترش قابلملاحظهای یافتهاست. از دلایل عمده آن مزایای ویژه پانلهای چوبی، مانند یکنواختی خواص کاربردی در سطح پانل، امکان تولید در ابعاد بزرگ و سطح صاف با کیفیت مطلوب میباشد (تومن و همکاران، 2010). در میان محصولات متنوع حاصل از فرآوردههای چوبی، تختهخردهچوب بهلحاظ تنوع استفاده، فرآیند نسبتاً ساده تولید و انعطافپذیری مواد اولیه از اهمیت ویژهای برخورداراست. اين صنعت در اوايل قرن بيستم صنعتی گرديد و با توليد رزينهاي مصنوعي در دهههاي چهل تا شصت ميلادي توسعه چشمگيري يافت (فتحی و همکاران، 1389) . در کنار ویژگیهای منحصر به فرد تختهخردهچوب، این ماده دارای ویژگیهای نامطلوبی همچون ناپایداری ابعاد که از تبادل رطوبت با محیط پیرامون آن ناشی میشود، هست. این ویژگی باعث تغییر ابعاد چوب شده و بر روی خواص مکانیکی، هدایت حرارتی، صوتی و الکتریکی آن اثر میگذارد. همچنین این ماده دارای ویژگیهایی همچون تخريب زيستي، هوازدگی، قابليت اشتعال و ... هست.

در نتيجه، اگر فرآوردههای چوبی بدون هیچ گونه تیمار اصلاحی تحت شرايط نامطلوب (بخصوص مصارف بیرونی) بهکار روند، كيفيت آنها تحت تاثیر قرار میگیرد و عمر مفيدشان نیز محدودتر خواهد شد. جهت بهبود خواص، میبایست تیمار‌هایی روی فرآوردههای مرکب چوبی اعمال نمود تا کاربرد آنها را افزایش داد. در سالهای اخیر بیشتر از روشهای اصلاح چوب برای حل مشکلات زیستمحیطی، و بهبود خواص چوب و فرآوردههای آن استفاده میشود که تیمار گرمایی یکی از این روشها است (هیل، 2006). در تجزیه حرارتی، همیسلولز نسبت به سایر پلیمرهای چوب بیشتر در معرض تخریب هستند (استام، 1964؛ آلن و همکاران، 2002). تخریب سلولز نسبت به همیسلولز در دماهای بالاتر اتفاق میافتد، هرچند گاهی اوقات در دماهای پایین تخریب همیسلولز بسیار آهسته است (هیل، 2006). با حرارتدهی چوب در هوا به بیش از دمایc  120ْ، درجهی پلیمریزاسیون (DP) کاهش مییابد (فنگل و وگنر، 1984). در مراحل آغازی تیمار، افزایش در درجه بلورینگی و وسعت نواحی بلوری ملاحظه شد، اما با افزایش زمان تیمار، هر دو کاهش مییابند (هیل، 2006).

تیمار گرمایی منجر به تغییر در خواص فیزیکی گوناگون از قبیل کاهش در رطوبت تعادل (اوباتایا و همکاران، 2000؛ اوباتایا و تومیتا، 2002)، کاهش خاصیت هیگروسکوپیک (متسا کورتلینن و همکاران، 2006؛)، بهبود در چسبندگی (فولریچ و همکاران، 2006)، بهبود دوام طبیعی (بونسترا و همکاران، 2006؛ هانگر و همکاران، 2002؛ سیلر و همکاران، 2000)، افزایش نواحی بلوری سلولز (بویان و همکاران، 2000؛ تجادا و همکاران، 1997؛ اوداکا و فرنو، 2003) و مقدار ظاهری لیگنین (کامدم و همکاران،2002؛ نوپنن و همکاران، 2004) میگردد. از سوی دیگر اصلاح حرارتی باعث کاهش استحکام و مقاومت چوب میشود (آویمی و وسترمارک، 2005؛ هونگ و لین، 2000؛ کامدم و همکاران، 2002) که مقدار این کاهش با زمان تیمار و گونه چوب مرتبط است. کاهش مقاومتها در سوزنیبرگان بیشتر از پهنبرگان بودهاست (بنگتسون و همکاران، 2002). در فرآیند ساخت تختهخردهجوب مرحله پرس از اهمیت بالایی برخوردار است که تاثیر مستقیمی در خواص کاربردی محصول و همچنین راندمان تولید میگذارد (دوستحسینی، 1380). بررسی تاثیر انتقال حرارت پرس و رابطه آن با ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی محصول، ما را در دستیابی به بهترین کیفیت کمک میکند. در سال‌هاي اخير تلاشهاي زيادي براي كاهش زمان پرس و افزايش بازدهي خط توليد به عمل آمدهاست. در همين راستا پيشرفت علوم با ظهور فناوري نانو سرعت قابل توجهي يافتهاست.

كاربرد فناورينانو در بخش‌هاي مختلف صنايع چوب در حال افزايش است (سلیکر، 2005؛ تقییاری، 2010). با توجه به پژوهشهاي مختلف ثابت شدهاست. افزودن نانو ذرات فلزی به چوب و فرآوردههای آن، باعث بهبود خواص فیزیکی (بهمنی، 1391؛ ابراهیمنژاد، 1390؛ سیاهپشت، 1390؛ یکهخانی، 1390)، افزایش مقاومت چوب (بهمنی، 1391؛ رنگاور و همکاران، 2013؛ اختری و همکاران، 2012) و بهبود انتقال حرارت میشود (لایقی و همکاران، 1389؛ فرجاللهپور، 1389؛ رسام و همکاران، a2012؛ تقییاری، 2010؛ b2011 تقییاری و همکاران، a2011 ، a,b2012). از طرف دیگر تیمار حرارتی بعد از اشباع چوب با نانو ذرات فلزی بهدلیل قابلیت هدایت حرارتی، حرارت را سریعتر انتقال میدهد و باعث تغییرات بیشتری در ویژگیهای چوب میشود (سیاهپشت، 1390؛ تقی یاری، 2010). به همین دلیل در این پژوهش، اثر تیمار گرمآبی بر روی تخته خرده چوب اشباع شده با نانو ذرات بررسی خواهد شد.

اهداف پژوهش

- کاهش زمان پرس گرم طی ساخت تخته.

- حفظ مقاومتهای مکانیکی تختهخردهچوب اصلاح شده در حد استاندارد.

- افزایش ثبات ابعاد تختهخردهچوب اصلاح شده به روش ترکیبی نانو-گرمآبی.

در این پژوهش از چوب گونهی راش پهن برگ بومی ایران به سبب پوشش وسیع سطح جنگلهای شمال کشور استفادهشد.

در این تحقیق اثر نانوذرات نقره با قابلیت هدایت حرارتی بالا بر تیمار گرمآبی خردهچوب راش مورد مطالعه قرار گرفت.

فرضیات پژوهش

1- تیمار ترکیبی نانو نقره-گرمآبی در مقایسه با تیمار گرمآبی موجب بهبود محسوستر خواص فیریکی تخته خردهچوب خواهدشد.

2-تیمار ترکیبی نانو نقره-گرمآبی باعث تغییر مقاومتهای مکانیکی چوب میشود.

3- نانو نقره باعث افزایش انتقال حرارت در خردهچوب، امکان اعمال تیمارحرارتی در دماهای پائینتر و کاهش زمان پرس میشود.

تعریف واژگان و ادبیات تحقیق:

راش

شايد بتوان راش را مهمترين جنس جنگلهاي تجاري كشور (شمال) ناميد. شخصی بهنام لینه در سال 1735میلادی، جنس راش را Fagus نامید. جنس Fagus متعلق به خانواده Fagaceae است که نه فقط به علت تعداد زیاد گونه (تقریباً 860 گونه) (ویسنی، 1997)، بلکه به دلیل توزیع گسترده در جنگلهای نیمکرهشمالی و جنوبی از اهمیت خاصی برخوردار است (پیترس، 1992).

گونه معروف آن در جنگلهاي شمال Fagus orientalis است که حدود 4/17 درصد سطح كل جنگلهاي طبيعي شمال، 96/29 درصد از حجم كل درختان سرپا و حدود 6/23 درصد كل درختان موجود را تشكيل ميدهد (سازمان جنگلها و مراتع کشور، 1375؛ رسانه و همکاران، 1380؛ امینی و همکاران، 1388). ميانگين موجودي در هكتار تودههاي راش ايران به صورت خالص از 480 تا 740 مترمكعب در هكتار و تودههاي آميخته از 600 تا 700 مترمكعب در هكتار متغير است (ثاقب طالبی، 1383). حد بالایی راشستانها در ناحیه غربی (گیلان) 1800 متر، در مازندران 2200 متر، و در ناحیه شرقی (گلستان) 1400 متر بالاتر از سطح دریای آزاد است (مروری مهاجر، 1384). اسامی محلی آن در مناطق مختلف شمال کشور، راش (گیلان، تنکابن،کلاردشت وکجور)، چلر، چلهر (نور)، مرس (مازندران)، راج (منجیل)، الاش، الواش و آلاش (درفک و طوالش)، قزل آغاج (گرگانرود)، قزل گز (آستارا) میباشد (ثابتی، 1382). وزن مخصوص چوب آن 9/0-6/0 گرم بر سانتیمترمکعب بوده و مقاومت آن به تغییرات حرارت و نیز به آفات چوبخوار کم است.

چوب راش ايران از نظر طبقهبندي جزء پهنبرگان با دانسيته متوسط محسوب ميشود. چوبي است نسبتاً سنگين، مقاوم به ضربه و براي مصارفي نظير تهيه روكش، درب و پنجرهسازي، كارهاي ساختماني، نجاري عمومي، تراورس راهآهن و ... بسيار مناسب میباشد (پارسا پژوه، 1355).

تختهخردهچوب

در ميان محصولات متنوع حاصل از منابع ليگنوسلولزي، تختهخردهچوب از جايگاه ويژهاي به لحاظ تنوع در كاربرد، فرآيند نسبتا ساده توليد، انعطافپذيري بسيار زياد در مواد اوليه مورد نياز و همچنين پتانسيل زياد در ايجاد اشتغال برخوردار است . اين صنعت در اوايل قرن بيستم متولد گرديد و با توليد رزينهاي مصنوعي در دهههاي چهل تا شصت ميلادي توسعه چشمگيري يافت (فتحی و همکاران، 1389) .

این صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هر گونه ضایعات چوبی اعم از شاخهها، مازاد مزارع پنبه و غلات، کتان و کنف و دیگر گیاهان چوبی و همچنین نداشتن عيوب متمركز، يكنواختي خواص كاربردي در سطح، امكان توليد در ابعاد بزرگتر، سطوح صاف با كيفيت مطلوب و سهولت كاربرد در ردیف مهمترین صنایع وابسته به چوب قرار دارد. متاسفانه فرآوردههای چوبی و لیگنوسلولزی داراي ویژگیهاي نامطلوبی چون بیثباتی ابعاد که از جذب رطوبت ناشی میشود، تخریب زیستی و قابلیت اشتعال هستند. لذا در سالهاي اخیر سعی شده است با استفاده از روشهاي متعدد اصلاحی مانند اصلاح شیمیایی، حرارتي و مكانيكي، معایب این فراوردهها را تعدیل نموده و آنها را براي کاربردهایی با قابلیتهایی فراتر، مورد استفاده قرار دهند.

اصلاح چوب

چوب مادهای مهندسی با ویژگیهای مناسب جهت ساخت درب، پنجره و كارهاي ساختماني و غیره میباشد. این ماده مهم طبیعی علاوه بر خصوصیات مناسب، دارای معایب فنی مهمی مانند عدم ثبات ابعاد، تخریب زیستی، قابلیت اشتعال، تخریب بر اثر اشعه ماورای بنفش و غیره میباشد که در بسیاری از موارد کاربردشان را محدود میکنند. بهمنظور بهبود خواص مزبور از شیوههای متعددی همچون حفاظت چوب با استفاده از مواد شیمیایی حفاظتی، استفاده از پوششهای بیرنگ یا رنگی به منظور محدود کردن جذب و دفع رطوبت و مقابله با اشعه خورشید و بسیاری روشهای دیگر استفاده نمودهاند. متاسفانه هر یک از این روشها نیز مشکلات زیست محیطی متعددی به بار آوردهاند.

اصلاح چوب با نگرشي چندجانبه، نه تنها به بالابردن مقاومتها و بسياري از ويژگيهاي نامطلوب آن ميپردازد، بلكه به عنوان روشي نوين درصدد رفع اشكالات ناشي از فرآيندهاي زيان آوري چون حفاظت و اصلاح با مواد شيميايي سمي ميپردازد (قربانی، 1387). این روشها اساساً بر مبنای اصولی که دوستدار طبیعت باشند، استوار هستند.

اصلاح حرارتی

در میان فرآیندهای اصلاح چوب کارآیی اصلاح حرارتی بیشترین پیشرفت تجاری را داشتهاست (تقییاری، 2010) که به عنوان یک روش بالقوه برای بهبود ثبات ابعادی چوب و افزایش مقاومت در برابر پوسیدگی (هیل، 2006) به رسمیت شناختهشدهاست. هدف از تیمار حرارتی چوب کاهش رفتار جذب آب از طریق اصلاح برخی از ترکیبات سازنده چوب در شرایط کنترلشده میباشد که منجر به تجزیه حرارتی اندک آن میشود. هدف از این نوع تیمارها برقراری تعادلی بین اصلاح ویژگی جذب رطوبت و مشکل کاهش مقاومت مکانیکی با توجه به نوع کاربرد فرآورده میباشد.

درجه حرارت بیش از 150 درجهسانتیگراد خواص فیزیکی و شیمیایی چوب را به طور دائم تغییر میدهد. در اثر تیمار حرارتی و با کاهش مکانهای آبدوست چوب، خاصیت نمپذیری آن کم میشود و جذب آب و واکشیدگی چوب تیمار حرارتیشده کاهش مییابد (کارتال و همکاران، 2007). اصلاح حرارتی با تیره رنگ کردن چوب، بهبود رطوبت تعادل و مقاومت به پوسیدگی، کاهش مقاومت چوب را به همراه دارد (سیرجانن، 2001).

تیمار گرمآبی

تیمار گرمآبی یکی از روشهای متداول اصلاح حرارتی چوب با اعمال حرارت در محیط آب میباشد. طي تيمار گرمآبی، آب ناقل گرما است و حضور آب باعث افزایش واکنشپذیری ترکیبات چوب میشود. گرما سبب انجام واكنشهاي تخريبي هميسلولزها، كريستالي شدن سلولز و انجام واكنشهاي تراكمي ليگنين و همچنين تشكيل پيوندهاي عرضي ليگنين ميشود (تجیردسما و میلیتز، 2005؛ گروت و همکاران، 2001؛ گروت و همکاران، 1999؛ ایلدیز و گوموسکایا، 2007).

در اثر تیمار گرمآبی، بهبود خواص فیزیکی (محبی و ثنایی، 2005؛ تجیردسما و میلیتز، 2005؛ آب و یاماموتا، 2006) و کاهش خواص مکانیکی چوب و فرآوردههای آن (طلایی و همکاران، 1390؛ سانکویست و همکاران، 2006؛ محبی و همکاران، 2007) مشاهده میگردد. مقاومت در برابر عوامل مخرب زيستي (میلیتز، 2002)، تغيير ساختار شيميايي چوب (تجیردسما و همکاران، 1998؛ تجیردسما و میلیتز، 2005؛ گروت و همکاران، 2001؛ بونسترا و تجیردسما، 2006) و تغيير رنگ چوب (سانکویست، 2002؛ سانکویست و همکاران، 2006) از نتایج دیگر این تیمار میباشد.

فناوری نانو

نانو تکنولوژی عبارت است از فناوری در سطوح اتمها، مولکولها، و ابر مولکولها در محدوده 1 تا 100 نانومتر (سلیمی، 1387؛ دیداری وهمکاران، 1390). طي سالهاي اخير فناوري جديد نانو در ايران و كشورهاي مختلف جهان وارد عرصههاي مختلف علمي و صنعتي شدهاست. نانو تکنولوژی یک فرصت فوقالعاده و علم مدرن برای حفاظت چوب از طریق آفتکشهای فلزی منحصر بهفرد است. نانو ذرات با اندازه کوچک بهراحتی به منافذ موجود در چوب دسترسی پیدا میکنند و موجب بهبود ویژگیهای چندسازه میشود (بات و همکاران، 2008).

چوبهایى که با استفاده از فناورى نانو اصلاح مىشوند بسیار مستحکمتر از محصولات روشهاى سنتى خواهندبود. بهطور خلاصه می‌توان گفت با به کاربردن تکنولوژی نانو خواص فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی چوب بهبود مییابد (سیاهپشت، 1390). در این راستا اخیراً اشباع چوب‌الات با نانو ذرات فلزی و متعاقباً، تیمار گرمایی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفتهاست (سیاهپشت، 1390؛ دهقانیان، 1391؛ مرادی، 1391؛ تقییاری، 2010).

نانو نقره

در سالهاي اخير با كشف تكنولوژي نانو، اميدهاي فراواني جهت کاهش مصرف مواد شيميايي و داشتن محيط زيستي سالمتر بوجود آمدهاست (عبدالهي و همکاران، 1389). نانو نقره يكي از پركاربردترين محصولات نانوتكنولوژي است كه با خاصیت ضدمیکروبی قادر است بيش از 650 گونه باكتري، ويروس و قارچ را از بين ببرد. 56 درصد نانوی توليد شده در سطح جهان را به خود اختصاص ميدهد (سالاری جو و همکاران، 1391).

نانو نقره توان جذب آب چوب را کاهش میدهد و این امکان وجود دارد که این ذرات با گروههای هیدروکسیل آزاد اجزای چوب پیوند تشکیل دهد (رسام و همکاران، 2010). نقره خالص دارای بالاترین هدایت الکتریکی و گرمایی در بین تمامی عناصر میباشد. نانو ذرات نقره به علت اندازهکوچک در ابعاد، سطح موثر در چوب به حجم ذرات افزایش یافته و براحتی به منافذ موجود در چوب دسترسی پیدا میکنند، و موجب بهبود ویژگیهای چوب میشود (تقی یاری، 2010).

کلوئیدها

اصطلاح کلوئید از ترکیب دو کلمه یونانی Kolla (به معنی چسب) و eidos (به معنای شبیه) بدست آمدهاست که اولین بار توسط دانشمند انگلیسی بنام توماس گراهام در سال 1861 بکار بردهشد. این دانشمند عبور مواد مختلف را از درون غشاي 1 تراوا آزمايش کرد. او دريافت که گروهي از اجسام به‌آساني از درون غشا عبور مي‌کنند و گروه ديگر به هيچ  وجه از آن نمي‌گذرند. اجسام گروه اول را کريستالوئيد (شبهبلور) وگروه دوم را کلوييد (شبهچسب) ناميد. یکی از مهمترین خواص ذرات پراکنده کلوئیدی، باردار بودن آنهاست. ذرات کلوئیدی با بار الکتریکی یکسان یکدیگر را دفع میکنند و مانع از لخته شدن و تجمع ذرات کلوئیدی میشوند، این خصوصیت باعث پایداری سیستم کلوئیدی میشود.

مرور منابع و پیشینه تحقیق:

اثر تیمار گرمایی بر خواص کاربردی چوب و فرآوردههای آن

خواص فیزیکی

میرزایی و همکاران (1391) ويژگيهاي ترشوندگي، چینخوردگی و قابليت جذب آب چوبهاي راش و پالونیا تیمار گرمآبی شده در دماهای 130 و 150 درجه سانتیگراد و مدت زمان 30 دقیقه را بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند كه در دمای بالا (150 درجه سانتیگراد) چگالي نمونهها افزايش يافت و پديده چينخوردگي در همه ابعاد چوب مشاهده شد و ميزان چينخوردگي در جهت مماسي بيش از ديگر جهات بود. زوايه ترشوندگي چوب نيز با افزايش دماي تيمار بيشتر شد. همچنین تيمار گرمآبی سبب كاهش جذب آب چوبهاي تيمار شده و افزايش ويژگي آبگريزي آنها شد.

طلایی و همکاران (1390) به بررسی مقایسهای ویژگیهای فیزیکی چوب راش در دو محيط فراگير متفاوت (آب و بخار آب) در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 1 و 2 ساعت پرداختند. آنها دریافتند که چگالی خشک نمونههای تیمار شده به روش گرمآبی در مقایسه با نمونههای تیمار شده به روش بخارگرمایی کاهش بیشتری را نشان داد. همچنین نمونهها در اثر تيمار گرمآبی واكشيدگي كمتر و ثبات ابعاد بيشتري نسبت به تيمار بخارگرمايي پيدا كردهبود.

نتایج بدست آمده از تحقیق هاتفنيا و همکاران (1390) طی بخاردهی خردهچوب نشان داد با بالا رفتن شدت تیمار بخاردهی، جذب آب و واكشيدگي ضخامت تختهها پس از 24 ساعت غوطهوری در آب کاهش یافت. بیشترین بهبود خواص فيزيكي در تختههاي ساخته شده با خردهچوبهای تيمار شده دردماي 185 درجه سانتیگراد به مدت 45 دقيقه مشاهده گردید.

فلاح مقدم و همکاران (1389) تیمار گرمآبی الیاف را در حرارتهای 120، 150 و 180 درجه سانتیگراد به مدت 0، 30 و 90 دقیقه بر خواص فیزیکی تختهفیبر نیمهسنگین (MDF) مطالعه کردند و دریافتند که با افزایش حرارت از 120 به 180 درجه سانتیگراد، جذب آب و واكشيدگي ضخامت تختهها كاهش قابل توجهي یافته و ابعاد تختهها ثبات مييابند. آنها اثر افزايش زمان تیمار بر جذب آب را بیمعنی  ولي افزايش دما بر جذب آب را معنیدار گزارش کردند. سرعت واکشیدگی ضخامت در نخستین دقایق غوطهوری به حداکثر رسید و همچنین، افزایش دمای تیمار  باعث افت سرعت واکشیدگی ضخامت شد، بهطوری که کمترین سرعت واکشیدگی ضخامت در دمای 180 درجه سانتیگراد و زمان 90 دقیقه به دست آمد.

میرزایی و همکاران (2012) بیان کردند که بر اثر تیمار گرمآبی در درجه حرارتهای 130 و 150 درجه سانتیگراد و مدت زمان 30 دقیقه، دانسیته، همکشیدگی و زاویه تماس بلوکهای چوبی تیمار شده افزایش یافت، در حالی که جذب آب و PH کاهش یافتهبود.

آیریلمیس و همکاران (2011) اثر تیمار حرارتی الیاف کائوچو (Hevea brasiliensis) بر واکشیدگی ضخامت تختهفیبر نیمهسنگین در سه دمای 120، 150 و 180 درجه سانتیگراد و دو زمان 15 و 30 دقیقه را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که با افزایش دما و زمان تیمار، واکشیدگی ضخامت تختهها کاهش یافت و الیاف تیمار حرارتی شده در دمای 180 درجه سانتیگراد برای 30 دقیقه بهعلت واکشیدگی ضخامت پایین کاربردی میباشد.

پان و همکاران (2010) اصلاح حرارتی توسط بخار آب بر خواص فیزیکی تختهفیبر ساخته شده از کلش برنج در چهار سطح دمایی (120، 150، 185 و 210 درجه سانتیگراد) و زمان 90 دقیقه را انجام دادند. با افزایش دمای تیمار کاهش وزن افزایش یافت، بهطوریکه با افزایش دما از 150 به 210 درجه سانتیگراد، این مقدار از 56/1% به 8/12% رسید. جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونههای تیمار شده در 24 ساعت غوطهوری، نسبت به نمونههای شاهد کاهش یافت.

دل منزی و همکاران (2009) در بررسی اثر اصلاح حرارتی بر خواص فیزیکی تخته تراشه (OSB) در دو سطح دمایی (190 و 220 درجه سانتیگراد) و سه مقطع زمانی (12، 16 و 20 دقیقه)، کاهش واکشیدگی ضخامت، جذب آب، و رطوبت تعادل در مقایسه با نمونههای تیمار نشده دست یافتند.

محبی و همکاران (2007) اثر پیش تیمار گرمآبی الیاف بر خواص فیزیکی تختهفیبر نیمهسنگین را بررسی کردند. آنها الیاف چوب را در سیلندری اشباع از آب تحت دمای (120، 150و 180 درجه سانتیگراد) به مدت 0، 30 و 90 دقیقه تیمار کردند. بهبود معنیدار واکشیدگی ضخامت و کاهش بسیار اندک جذب آب در تختههای تیمار شده مشاهده گردید.

محبی و ثنایی (2005) به مطالعه اثر تیمار گرمآبی بر خواص فیزیکی چوب راش (Fagus orientalis) طی دو مرحله پرداختند. مرحله اول تیمار گرمآبی نمونهها در سه سطح دمایی (160، 180 و 200 درجه سانتیگراد) و سه سطح زمانی (4، 5 و 6 ساعت) بود. در مرحله دوم، نمونههای گرمآبی در آون بر مبنای دماهای اولیه، به مدت 16 ساعت، تیمار شدند که به کاهش واکشیدگی حجمی و جذب رطوبت منتهی شد. کمترین واکشیدگی حجمی اولیه و نهایی بهترتیب در نمونههای تیمار شده (180 درجه سانتیگراد برای 4 ساعت) و (180 درجه سانتیگراد برای 6 ساعت) مشخص شد. همچنین حداقل جذب رطوبت در نمونههای تیمار شده (160 درجه سانتیگراد برای 4 ساعت) اندازهگیری شد.

تیجیردسما و میلیتز (2005) در بررسی اصلاح گرمآبی بر خواص فیزیکی چوب راش (Fagus silvatica L.) و کاج اسکاتلندی (Pinus sylvestris L.) دریافتند بااعمال تیمارگرمآبی واکنشهای استریفیکاسیون رخ میدهد که نقش مهمی در کاهش خواص هیگروسکوپیک و در نتیجه بهبود ثبات ابعادی چوب دارد.

خواص مکانیکی

هاتفنيا و همکاران (1390) با بررسی پیشتیمار گرمایی (بخاردهی) بر خردهچوب، درچهار سطح دمایی (155، 165، 175 و 185درجه سانتیگراد) و سه بازهی زمانی (15، 30 و 45 دقیقه) دریافتند كه بخاردهی باعث كاهش مدولخمشي (MOR)، چسبندگيداخلي (IB) و افزايش مدولالاستيسيته (MOE) تخته گردید.

طلایی و همکاران (1390) با مطالعهی تیمار گرمآبی و بخارگرمايي چوب راش اظهارداشتند که مدولالاستیسیته و مدولگسیختگی در هر دو تیمار کاهش یافت وکاهش بیشتر مقاومت در نمونههای تیمار شده به روش بخارگرمایی بود. آنها همچنین تغییرات ساختاری چوب راش تیمار شده به روش گرمآبی و بخارگرمايي را با ميكروسكوپ نوري مورد بررسی قرار دادند. آوندهای بهاره نمونههای تيمارشده در هر دو محيط فراگير آب و بخار آب حساس به چينخوردگي دروني بود. تركهاي شعاعي در اطراف اشعه چوبي پهن، رسوب مواد استخراجي روي جدار سلولي و تغيير شكل ليفهاي دوكيشكل (ليبريفرم) در نزدیکی آوندها ديده شدند که میتواند از دلایل کاهش مقاومتهای مکانیکی باشد. بین ساختار ميكروسكوپي چوبهاي تيمارشده به روش گرمآبی و بخارگرمايي تفاوت قابلملاحظهاي ديده نشد.

بیزیکس و همکاران (2013) تغییرات میکروساختارهای چوب توس (Betula pendula) بعد از تیمار گرمآبی در درجه حرارتهای 140، 160 و 180 درجه سانتیگراد بهمدت 1 ساعت را توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دهنده تغییرات مهم سلولهای چوب (لیبریفورم، تراکئید، آوند و اشعه) بود. ساختار مورفولوژیکی چوب بعد از تیمار در 180 درجه سانتیگراد شروع به شکستن کرد. خلل و فرج و شکافهای شکل گرفته بین فیبرها منجر به کاهش خواص مکانیکی چوب میشود.

میرزایی و همکاران (2012) تاثیر تیمار گرمآبی در درجه حرارتهای 130 و 150 درجه سانتیگراد به مدت زمان 30 دقیقه بر مقاومت برشی اتصالات چسب چوب راش و مقاومت برشی موازی به الیاف را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند تیمار گرمآبی منجر به کاهش مقاومت برشی اتصالات چسب و مقاومت برشی موازی به الیاف گردید.

طلایی و همکاران (2012) اثر تیمار گرمآبی بر چوب راش در محیطهای مختلف (آب، بافر 5، بافر 7 و بافر 8) و دماهای 160 و 180 درجه سانتیگراد را مطالعه کردند. تاثیر دما بر خواص مکانیکی، ناچیز گزارش شدهبود. کاهش مدولگسیختگی و زبری در همهی محیطها به ترتیب (بافر 5> آب> بافر 7>بافر 8) حاصل شد. اما مدولالاستیسیته همهی نمونهها (بهجز بافر 5) در مقایسه با نمونه شاهد، افزایش داشت که معنیدار نبود.

آیریلمیس و همکاران (2011) به مطالعهی تیمارحرارتی الیاف کائوچو (Hevea brasiliensis) در آب تحت سه دمای (120، 150 و 180 درجه سانتیگراد) و دو زمان (15 و 30 دقیقه) پرداختند. نتیجه حاکی از آن بود که با افزایش دما و زمان تیمار خواص مکانیکی (مدولخمشی، مقاومتچسبندگیداخلی و مقاومت خارج کردن پیچ) تختهها کاهش یافتند.

لیکیدیس و گریگوریو (2011) طی دو مرحله، کیفیت خردهچوبهای بازیافتی اصلاح شده به روش گرمآبی را مطالعهکردند. در مرحله اول، ارزیابی خواص پارامترهای بهبوددهنده و در مرحله دوم، اندازهگیری خواص تختهخردهچوب بازیافتی صورت گرفت. آب مورد استفاده در سیلندر به نسبتهای 30، 45، 60% (بر اساس وزنخشک تختهها)، درجه حرارت (110، 130 و 150 درجه سانتیگراد)، مدت زمانهای قرارگیری در معرض تیمار (8، 10، 20، 30 و 75 دقیقه)، و فشار هوا (0.42، 1.69 و 3.74 بار) پارامترهای مورد بررسی در این آزمایش بودند که بهترین شرایط پارامترهای بهبوددهنده مربوط به پارامتری با 45% آب، 150 درجه سانتیگراد، 10 دقیقه زمان تیمار و فشار 74/3 بار بود که پایینترین نسبت انباشتگی مواد بازیافتی، بهترین چسبندگیداخلی، استحکام سطح، مدولالاستیسیته در مقایسه با پارامترهای دیگر داشت.

پان و همکاران (2010) به مطالعهی خواص مکانیکی تختهفیبر ساخته شده از الیاف تیمارحرارتی شده توسط بخار آب در چهار سطح دمایی120، 150، 185 و 210 درجهسانتیگراد و زمان 90 دقیقه پرداختند. بر اساس نتایج با افزایش دما، کاهش کلیه خواص مکانیکی رخ میدهد. مدولالاستیسیته و گسیختگی در دمای 150 درجه سانتیگراد نسبت به  120 درجه سانتیگراد افزایش معنیداری نشان نداد اما از دمای 150به 210 درجه سانتیگراد، کاهش خطی در این دو شاخص مشاهدهشد.

لیکیدیس و گریگوریو (2008) اثر تیمار گرمآبی روی ویژگیهای تخته خردهچوب را در چهار شرایط مختلف تیمار تحت زمان، حرارت و فشار مختلف 480 دقیقه/ 119 درجه سانتیگراد/ 2 بار؛ 120 دقیقه/ 140درجه سانتیگراد/ 4 بار؛ 45 دقیقه/  156 درجه سانتیگراد / 6 بار و 20 دقیقه/ 167 درجه سانتیگراد/ 8 بار مورد تحقیق قرار دادند. چسبندگیداخلی، مقاومت نگهداری پیچ و مدولگسیختگی در خمش استاتیک تختههای بازیافتی کاهش معنیداری را نسبت به تختههای شاهد نشانداد. مدولالاستیسیته تختههای بازیافتی در مقایسه با تختههای شاهد افزایش معنیداری نشانداد. در میان چهار تیمار گرمآبی استفاده شده برای بهبود خواص تختهخردهچوب، شرایط تیمار 45 دقیقه/  156 درجه سانتیگراد / 6 بار بدترین کیفیت را در مقاومت تختههای بازیافتی داشت.

محبی و همکاران (2007) طی بررسی اثر پیشتیمار گرمآبی الیاف بر خواص مکانیکی تختهفیبر نیمه سنگین دریافتند مدولگسیختگی و مقاومتچسبندگی داخلی، کاهش معنیدار و مدولالاستیسیته کاهش اندکی نشان دادند که در مقایسه با نمونه شاهد معنیدار نبود.

سانکویست و همکاران (2006) به مطالعهی ترکیبات تشکیلشده طی تیمار گرمآبی در درجه حرارتهای 160، 180 و 200 درجه سانتیگراد به مدت 1، 5/2 و 4 ساعت و تاثیر آن برخواصمکانیکی چوب توس پرداختند. آنها اظهار نمودند در دمای 180 درجه سانتیگراد و زمان 4 ساعت بیشترین غلظت اسیداستیک و اسیدفرمیک مشاهدهشد که غلطت بالای اسیدها منجر به کاهش شدید جرم و خواص مکانیکی گردید.

اثر نانوذرات فلزی بر خواص کاربردی چوب و فرآوردههای آن

اثر نانوذرات فلزی بر هدایت حرارتی

بهمنی (1391) با اشباع خردهچوبها توسط نانو ذرات لانتانیوم و تیتانیوم با غلظت ppm600 به این نتیجه رسید که حضور نانوذرات منجر به بهبود انتقال حرارت و کاهش زمان پرس در خردهچوبهای اشباع شده نگردید.

طارمیان و همکاران (1390) با بررسی اثر نانوذراتنقره با دو غلظت ppm20 و ppm100 بر سرعت خشك شدن و گراديان نهايي رطوبت چوب صنوبر (P. nigra) گزارشکردند که در تختههاي تيمار شده با نانوذرات به ويژه تختههاي غوطهور شده در نانونقره ppm100، گراديان معكوس دما توسعه پيدا کرد. بهعلت ضريب هدايت حرراتي بالاي نانوذرات نقره انتقال حرارت سريع به مغز تختهها صورت گرفت. به رغم توسعه گراديان معكوس دما در ضخامت تختههاي تيمار شده، تفاوت معنیداری در نرخ خشكشدن بين تختههاي شاهد و تيمار شده مشاهده نشد. بنابراین گراديان دما را نميتوان به عنوان نيروي رانش مؤثر حركت رطوبت در چوب طی فرآيند چوبخشككني در دماي متوسط در نظرگرفت.

فرجاللهپور (1389) اثر نانوذراتنقره و مس بر انتقال حرارت در سیکل پرس تختهخردهچوب را مورد مطالعه قرارداد. نانو ذرات هر کدام در 4 سطح 0، 5، 10 و 15 درصد و زمان پرس در سه سطح 4، 5 و 6 دقیقه انتخابگردید. دمای مغز تختههای حاوی نانوذرات در زمان کمتری به 100 درجه سانتیگراد رسید که نشاندهنده افزایش رسانش گرمایی و در نتیجه کاهش زمان پرس بود.

لایقی و همکاران (1389) به بررسي تأثير نانوذراتنقره بر ضريب هدايت حرارتي تختهخردهچوب پرداختند. نتايج اين بررسي نشان داد که نانو نقره با غلظت ppm200 انتقال حرارت به مغز كيك تختهخردهچوب را تا حدود 40 درصد افزايش داده و در پی آن زمان پرس تختهها كاهش یافت.

رنگاور و همکاران (2013) با تحقیق روی اثرات نانو ذرات مس بر تخته فیبرنیمهسنگین عنوان کردند که با افزودن نانوذرات مذکور، هدایتحرارتی و پلیمریزاسیون رزین دربخشهای داخلی الیاف تسریع شدهاست.

تقییاری و همکاران (b2013) اثر نانوولاستونیت بر بهبود ضریب رسانشگرمایی تختهفیبر با دانسیته متوسط  را مورد بررسی قراردادند. نتایج نشانداد که رسانشگرمایی در نمونههای تیمار شده با نانوولاستونیت در مقایسه با نمونههای شاهد 5/11 درصد افزایش یافت. ضریب رسانشگرمایی تختههای تیمار شده با نانو 110/0 بود، درحالیکه این مقدار برای تختههای شاهد 099/0 محاسبه گردید.

لطفیزاده و همکاران (2012) خشککردن تختههای صنوبر اشباع شده با نانوذراتنقره و مس و نرخ خشککردن در بالا و پایین نقطه اشباع الیاف (FSP)، مقدار گرادیان رطوبت و تنش را گزارش نمودند. نتایج نرخ خشک شدن بیشتری را در بالا و پایین نقطهاشباعالیاف تختههای اشباع شده با نانوذرات فلزی نشانداد. همچنین کاهش مقدار شیب گرادیان رطوبت و تنش در تختههای تیمار شده گزارش گردیدند.

تقییاری (b2011) به بررسی خواص ضدآتش چوب اشباع شده با محلول ppm200 نانونقره پرداخت. نتایج نشان داد که نمونههای اشباع شده با نانوذراتنقره به دلیل انتقال یکنواخت حرارت، خواص ضد آتش (زمان شعلهور شدن، تیرگی سطح و طول و عرض سوختگی) مناسبی دارد.

تقی‌یاری (a2011) سوسپانسیون نانو نقره با غلظت ppm200، در دو سطح ماندگاری 100 و 150 میلیلیتر/کیلوگرم (بر اساس وزن خشک خرده چوب) را در مقیاس کارخانه‌ای (در کارخانه‌ی ایران‌چوب) به ذرات خرده چوب صنوبر اضافه کرد. وی گزارش نمود خاصیت هدایت گرمایی نانوذرات نقره باعث کاهش میزان نفوذپذیری گازی و آبی در حد معنیداری شد.

تقییاری و همکاران (a2011) سوسپانسیون نانو نقره با غلظت ppm200، در دو سطح ماندگاری 100 و 150 میلیلیتر/کیلوگرم (بر اساس وزن خشک خرده چوب) را به ذرات خردهچوب صنوبر اضافه کرده و زمان پرسگرم تختهخردهچوب ساختهشده را با نمونههای شاهد مقایسهکردند. نتایج نشان داد که گرادیان حرارتی در نتیجه اضافه شدن نانو کم شد و زمان پرس گرم، با اضافه شدن 100 و 150 میلیلیتر/کیلوگرم نانو، بهترتیب 9/10% و 1/10% کاهش یافت.

مقدسی و همکاران (2010) اثر استفاده از نانوذراتاکسیدمس بر انتقال حرارت منواتیلنگلیکول و پارافین را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند با افزایش غلظت نانوذرات، هدایت حرارتی بیشتر میشود. همچنین بیانمیکنند که سیالها با ویسکوزیته کمتر باعث اثرگذاری بیشتر نانوذرات بر پدیده انتقال حرارت میشود.

چوپكار و همكاران ( 2008 ) در پژوهشي اثر اندازه و نسبت حجمي نانوذرات Al2Cu و Ag2Al را در آب و اتيلنگليكول بررسي كردند و بيان داشتند، با افزايش 5/1 درصد حجمي در ميانگين اندازه ذرات 40-30 نانومتر، هدايت حرارتي100 درصد افزايش یافت. كه علت آن تركيب و خصوصيات،  مقدار اندازه (درصد حجمي) و شكل نانوذرات بيان شدهاست.

ایستر و همکاران (2001) افزايش 40 درصدي انتقال حرارت اتیلنگلیکول را با استفاده از نانوسیالمس مشاهده کردند که میتواند به دلیل افزايش نسبت سطح به حجم باشد.

خواص فیزیکی

بهمنی (1391) خواص فیزیکی تختهخردهچوب اشباع شده با نانوذرات لانتانیوم و تیتانیوم با غلظتppm 200 را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت که اثر متقابل حضور نانوذرات و زمان پرس منجر به کاهش معنیدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت تختههای تیمارشده در مقایسه با نمونه شاهد گردید.

سیاهپشت (1390) با اعمال تیمار حرارتی بر دو گونهی چوب صنوبر نیگرا (Populus nigra) و راش ایرانی (Fagus orientalis) اشباع شده با نانو نقره و مس در غلظت ppm400، گزارش کرد که تیمار گرمایی و نانوگرمایی به کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت منتهیگردید. اشباع با محلول نانونقره و نانومس، تاثیر تیمار گرمایی بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت را تشدید نمود. بین اشباع نانونقره با نانومس تفاوت معنیداری در مقاومتهای فیزیکی مشاهده نشد.

فرجاللهپور (1389) در بررسی اثر نانوذراتنقره و مس بر خواص فیزیکی تختهخردهچوب بیانکرد که استفاده از نانوذرات موجب افزایش جذب آب و واکشیدگی ضخامت تختهها در 24 ساعت گردید. همچنین زیاد شدن زمان پرس موجب افزایش جذب آب و کاهش واکشیدگی تختهها در 2 ساعت شد.

ابراهیم نژاد (1390) اثر نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی تختهفیبر نیمهسنگین را مورد بررسی قرارداد. در اثر افزودن نانودیاکسیدتیتانیوم به چسب اوره فرمالدهید، جذب آب و واکشیدگی ضخامت تختهها بهبود پیدا کرد. به طوری که با افزودن 15/0 درصد نانو، واکشیدگی ضخامت 1/12 درصد کاهش یافت.

تقییاری و همکاران (a2013) به بررسی اثر تیمار حرارتی در دمای 135 و 185 درجه سانتیگراد بر خواص فیزیکی گونههای صنوبر دلتوئیدس(Populus deltoide)، صنوبر نیگرا (Populus nigra) و راش شرقی (Fagus orientalis) اشباع شده با نانو نقره ppm200 پرداختند. آنها نتیجه گرفتند که اشباع چوب با نانو نقره تاثیر مهمی بر خواص فیزیکی چوب ندارد.

رنگاور و همکاران (2013) خواص فیزیکی تختهفیبر نیمهسنگین تیمار شده با نانوذراتمس را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه نانومس در دو سطح 60 و 80 میلیلیتر/کیلوگرم (بر اساس وزن خشک خردهچوب) به چسب اورهفرمالدهید اضافه گردید و در سه زمان پرس 5، 6 و 7 دقیقه تخته تولید گردید. بهترین خواص فیزیکی در تیمار 8 درصد نانو و زمان پرس 5 دقیقه تختههای تولیدشده مشاهده گردید.

رَسام وهمکاران (a2012) طی مطالعهای اثر تیمار ترکیبی نانو-بخارآب بر خواص فیزیکی چوبهای راش ایرانی (Fagus orientalis) و نوئل روسی (Picea abies) در دماهای120، 150 و 180 درجه سانتیگراد، بهمدت 1، 3 و 5 ساعت را بررسی کردند. آنها بیان داشتند بهبود ثبات ابعادی نمونههای تیمار شده که در دماهای بالاتر و مدت زمان ماندگاری بیشتر، محسوستر بود.

رسام و همکاران (b2012) بازگشت فنری نوئل(Picea abies)  اشباع شده با نانونقره و فشردهشده در جهت شعاعی را اندازهگیری نمودند. نتایج نشان داد که بازگشت فنری چوب تیمار شده بهبود یافت.

رسام و همکاران (2011) با تیمار چوب صنوبر (Popolus alba) با نانو نقره و سپس فشردهسازی آن دریافتند که بازگشتفنری چوب تیمار شده در مقایسه با نمونه شاهد بهطور معنیداری بهبود یافت. کمترین مقدار بازشگتفنری (24/0 درصد) در نمونههای اشباع شده با محلول نانونقره که در دمای 170 درجه سانتیگراد و بهمدت زمان 4 ساعت فشرده شدند مشاهده گردید.

تقییاری و همکاران (a2011) به بررسی خواص فیزیکی تختهخردهچوب ساخته شده از خردهچوبهای اشباع شده با محلول ppm200 نانو نقره در دو سطح ماندگاری 100 و 150 میلیلیتر/کیلوگرم پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطهوری در آب بهبود یافتند، هر چند که در بعضی موارد این تفاوتها معنیدار نبود.

مانتانیس و پاپادوپولوس (2010) واکشیدگی ضخامت پانلهای چوبی اشباعشده با فرآیند نانو را مورد بررسی قرار دادند. پانلهای چوبی این تحقیق تختهخردهچوب، تختهفیبر با دانسیته متوسط و تختهتراشه جهتدار (OSB) بودند. آنها بیانداشتند که استفاده از نانو در چندسازه منجر به کاهش واکشیدگی ضخامت میشود. بیشترین درصد کاهش واکشیدگی ضخامت در تختهفیبر با دانسیته متوسط (6/13 درصد) و سپس در تختهخردهچوب (1/12 درصد) مشاهده شد. همچنین در بین پانلهای چوبی تختهتراشه جهتدار دارای کمترین کاهش واکشیدگی ضخامت (9/9 درصد) بود.

کلاسون و همکاران (2009) آبشویی کاج زردجنوبی و صنوبرزرد اشباع شده با نانوذراتروی به غلظت 5/2% و 5% را بررسی کردند. چوب تیمار شده با غلظت 5% نانو اساساً غیرقابل آبشویی است.

کارتال و همکاران (2009) گزارش دادند که بین چوب‌آلات کاججنوبی اشباع شده با نانومس، نانوروی، نانونقره و نانوبرن بعد از آزمون آبشویی طبق استاندارد AWPA E11-06، چوب‌آلات اشباع شده با نانومس کمترین آبشویی را داشتهاست و بیشترین آبشویی در نانو‌برن پدیدآمده‌است و نانوروی و نانو‌نقره نیز مقاومت به آبشویی متوسطی نشان دادند.

خواص مکانیکی

بهمنی (1391) در بررسی خواصمکانیکی تختهخردهچوب راش اشباع شده با نانو ذرات لانتانیوم و تیتانیوم اظهار نمود، همراه با افزایش زمان پرس چسبندگیداخلی تختهها در اثر حضور نانوذرات لانتانیوم و تیتانیوم به صورت معنیداری افزایش یافت. همچنین با افزایش زمان پرس مدولالاستیسیته افزایش یافت، در حالیکه مدولگسیختگی پس از یک افزایش اولیه در زمان پرس 5 دقیقه با کاهش در زمان پرس 6 دقیقه مواجه شد.

سیاهپشت (1390) طی بررسی اثر تیمار حرارتی بر خواص مکانیکی چوب صنوبر نیگرا (Populus nigra) و راش ایرانی (Fagus orientalis)  اشباع شده با نانوی نقره و مس دریافت که مقاومت به فشارموازی الیاف در نمونه‌های تیمارگرمایی و نانوگرمایی بهبود یافت و از سوی دیگر، کاهش مدولگسیختگی، مدولالاستیسیته و سختی نمونهها را نیز در پیداشت. مقایسه بین نمونه‌های تیمار گرمایی و نانو‌گرمایی، کاهش بیشتر مدولگسیختگی، مدولالاستیسیته و سختی را در نمونههای نانو گرمایی نشان داد. همچنین تفاوت معنیداری در مقاومتهای مکانیکی چوب اشباع شده با نانوی نقره و مس مشاهده نشد.

فرج الله پور (1389) طی بررسی اثر نانوذراتنقره و مس بر خواص مکانیکی تختهخردهچوب بیان داشت که افزودن نانوذرات منجر به بهبود چسبندگیداخلی شد. بین نانوذراتنقره و مس تفاوت معنیداری مشاهده نشد. همچنین اثر استفاده از نانو بر مدولگسیختگی و مدولالاستیسیته معنیدار نبودهاست.

ابراهیم نژاد (1390) تاثیر افزودن نانوذراتدیاکسیدتیتانیوم به چسب اورهفرمالدهید طی ساخت تخته، بر خواص مکانیکی MDF را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که با افزودن نانو کلیه خواص مکانیکی مورد بررسی (چسبندگیداخلی، مدولگسیختگی و مدولالاستیسیته) بهبود یافت.

رنگاور و همکاران (2013) به مطالعهی خواص مکانیکی تختهفیبر نیمهسنگین تیمار شده با نانوذراتمس پرداختند. آنها یافتند که خواص مکانیکی تختههای تیمار شده نسبت به شاهد فزونی یافت. بالاترین خواص مکانیکی در تختههای تیمار شده با 8 درصد نانو و زمان پرس 5 دقیقه مشاهدهگردید.

اختری و همکاران (2012) به بررسی خواص مکانیکی چوب پالونیا اشباع شده با نانونقره، نانوروی و نانواکسیدمس در غلظت ppm400 پرداختند. آنها اظهار داشتند که در همه موارد مدولگسیختگی، مدوللاستیسیته و مقاومت فشارموازی باالیاف به طور معنیداری افزایش یافتند. بیشترین افزایش مقاومت در نمونههای اشباع شده با نانومس مشاهدهگردید.

تقییاری و همکاران (a2012) به مطالعه اثر تیمار حرارتی با یخ خشک در دمای 5/78- سانتیگراد روی دو گونه چوب صنوبر نیگرا (Populus nigra) و راش (Fagus orientalis) اشباع شده با نانوذراتنقره در غلظت ppm200 پرداختند. مدولالاستیسیته، مدولگسیختگی و مقاومتفشارموازیالیاف اندازهگیری شد. در نمونههایی که تنها با یخخشک تیمار شدند مدولگسیختگی به ترتیب در صنوبر و راش 5/31% و 6% کاهش یافت. تحت تیمار ترکیبی نانو یخ خشک کاهش 8/4% مدولگسیختگی در راش و افزایش 7/1% در صنوبر مشاهده شد. همچنین تیمار یخخشک و نانویخخشک باعث کاهش مدولالاستیسیته و مقاومتفشارموازیالیاف شد. نتیجتاً یخخشک به عنوان عامل انتقال حرارت در نانوذراتفلزی به کاهش بیشتر مقاومتهای چوب منجر شد.

تقییاری و همکاران (b2012) تاثیر تیمار حرارتی در دمای 135 درجهسانتیگراد بهمدت 24 ساعت بر مقاومت به خارج کردنمیخ و پیچ چوبهای صنوبر، راش و نراد اشباعشده با نانونقره در غلظتppm 200 را بررسی کردند. اشباع نمونهها با نانو نقره، اثر تیمارحرارتی بر مقاومتبهخارج کردن میخ و پیچ را در پهنبرگان تشدید کرد (بیشترین افزایش در صنوبر و بیشترین کاهش در راش)، در گونهی نراد نیز این مقاومت کاهش مییابد.

رَسام و همکاران (a2012) در پژوهشی خواص مکانیکی چوبهای راش ایرانی (Fagus orientalis) و نوئل روسی (Picea abies) تیمار شده به روش ترکیبی نانو-بخارآب را مورد مطالعه قرار دادند. آنها اظهار داشتند که نمونههای اشباع شده در دمای پایین (120 درجه سانتیگراد) نسبت به شاهد (تیمار با بخارآب) استحکام کمتری نشان داد، اما در حرارتهای بالا برای هر دو نمونه (نانو-بخارآب و بخارآب) این مقادیر یکسان اندازهگیری شدهبود.

رسام و همکاران (b2012) اثر تیمار نانونقره بر مقاومت مکانیکی چوب نوئل(Picea abies)  فشردهشده را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تیمار نانونقره مدولگسیختگی، مدولالاستیسیته و مقاومتبه ضربه را بهبود بخشد.

تقییاری و همکاران (b2011) شکنندگی گونه‌های چوبی صنوبر دلتوئیدس، نیگرا و راش اشباع شده با نانونقره را طی تیمار حرارتی در دماهای 135 و 185 درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که در اثر تیمار گرمایی شکنندگی نمونه‌های اشباع‌شده با نانونقره افزایش یافت که این افزایش در حرارت‌های بالاتر تشدید شد.

تقییاری و همکاران (a2011) به بررسی خواص مکانیکی تختهخردهچوب ساختهشده از خردهچوبهای اشباع شده توسط نانونقره در دو سطح ماندگاری 100 و 150 میلیلیتر/کیلوگرم (بر اساس وزن خشک خردهچوب) پرداختند و دریافتند که در دو سطح ماندگاری نانوی مورد استفاده، کلیه خواص مکانیکی (مدولالاستیسیته، مدولگسیختگی، چسبندگیداخلی) بهبود یافتند، گرچه در بعضی موارد این تفاوتها معنیدار نبود. همچنین کلیه خواص مکانیکی (به جز چسبندگیداخلی) در نمونههای تیمار شده در سطح ماندگاری 150 میلیلیتر/کیلوگرم بهبود بیشتری نشان دادند.

رسام و همکاران (2011) به بررسی خواص مکانیکی (مقاومتبهضربه، مقاومت فشاری و سختی) چوب صنوبر (Popolus alba) اشباع شده با محلول نانونقره و فشردهشده در دمای 150 و 175 درجهسانتیگراد و مدت زمان 1 و 4 ساعت پرداختند. طی تیمارترکیبی چوب با نانو و سپس فشردهسازی آن مقاومت فشاری و مقاومتبهضربه بهبود یافتند که بیشترین مقدار مقاومت فشاری در نمونههای حاوی نانو و فشردهشده تحت دمای 175 درجهسانتیگراد به مدت 4 ساعت مشاهده گردید. بیشترین مقدار مقاومتبهضربه نیز در نمونههای اشباعشده و سپس فشردهشده در دمای 175 درجهسانتیگراد و مدت زمان 4 ساعت مشاهده گردید. همچنین بیشترین مقدار سختی مربوط به نمونههای تیمار نشده و فشرده شده در دمای 175 درجهسانتیگراد بهمدت 4 ساعت بود.

تقییاری (2010) طی تیمار حرارتی صنوبر اشباع شده با نانو نقره ppm200، در دمای 145درجهسانتیگراد به مدت 24 ساعت و 185 درجهسانتیگراد در زمان 4 ساعت، مشاهده کرد که در نمونههای تیمار حرارتی مقاومتخمشی کاهش، مدولالاستیسیته و فشارموازیالیاف بهبود پیدا کردند. مقایسه بین تیمار حرارتی و نانوحرارتی، کاهش بیشتر در مقاومتخمشی، مدولالاستیسیته و افزایش فشارموازیالیاف نمونههای نانوحرارتی را نشان داد.

روش تحقیق:

تهیه مواد اولیه

تهیه خردهچوب

چوب گونه راش به صورت چیپس از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه و به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع البرز انتقال دادهشد. سپس، با استفاده از یک آسیاب حلقوی آزمایشگاهی، چیپس راش به خردهچوب مورد نیاز برای ساخت تخته تبدیلگردید. به منظور خشک کردن خردهچوبها از خشککن گردان با درجه حرارت2 ±120 درجه سانتیگراد موجود در موسسه استفادهشد و خردهچوبهای خشک شده در کیسههای پلاستیکی بستهبندیگردیدند.

تهیه مواد شیمیایی

مواد شیمیایی نیترات نقره (AgNO3)، سدیم بور هیدرید (NaBH4) و دی سدیم سیترات  C6H5Na3O7)) جهت تولید نانونفرهکلوئیدی از شرکت صنایع شیمیایی دایجون کره جنوبی خریداریگردید.

تهیه چسب مصرفی

در این بررسی از چسب اورهفرمالدئید (UF) (10 درصد بر اساس وزن خشک خردهچوب) و 1 درصد کلرید آمونیوم (NH4Cl) (بر اساس وزن خشک چسب مصرفی) به عنوان سختکننده استفاده شد. چسب مورد نظر از کارخانه چسبساز ساری تهیهگردید.

آمادهسازی ترکیبات آزمونی

نانو نقره کلوئیدی

در تهیه نانونقره با غلظتppm 100 از سه ماده شیمیایی نیتراتنقره (AgNO3)، سدیم بوروهیدرید (NaBH4) و دیسدیمسیترات ( C6H5Na3O7) استفادهشد. بهعلت مخلوط شدن کامل محلولها، در تمامی مراحل تولید نانونقرهکلوئیدی از یک همزن استفادهگردید. به منظور تولید نانو، ابتدا مقدار 16/0 گرم نیتراتنقره 001/0 مولار در یک لیتر آب مقطر حل شد سپس، 5 میلیلیتر محلول دیسدیمسیترات 017/0 مولار (ترکیب 4/4 گرم دیسدیمسیترات در 1 لیتر آبمقطر) را به ا لیتر محلول محتوی نیتراتنقره اضافه گردید و در نهایت 30 میلیلیتر محلول سدیم بوروهیدرید 01/0 مولار (ترکیب 38/0 گرم سدیم بوروهیدرید در 1 لیتر آبمقطر) را توسط پیپت و به صورت قطرهای و تدریجی به محلول اضافه شدهاست. محلول نهایی با رنگ زرد تیره نشاندهنده حضور نانوذراتنقرهکلوئیدی است.

فرآیند اصلاح

فرآیند اصلاح در 4 سطح اعمالگردید: شاهد، نانو، گرمآبی و تیمار ترکیبی نانو-گرمآبی

تیمار نانونقره

برای اشباع نمونههای مورد نظر، از سیلندر تحت فشار آزمایشگاه حفاظت و اصلاح دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری استفادهگرديد. خردهچوبها برای اشباع در محلول نانونقرهكلوئيدي با غلظت ppm100 در فشار 4 بار و مدت زمان 30 دقیقه اشباع شدند

تیمار گرمآبی و نانو-گرمآبی

جهت اعمال تیمار گرمآبی، نمونههای خردهچوب خشک در سیلندر اشباع واقع در آزمایشگاه حفاظت چوب دانشکده منابعطبیعی دانشگاه کشاورزی ساری که از آب پر شده بود قرار دادهشد. خردهچوبهای مورد نظر در دماهای 150 و 170 درجهسانتیگراد و  مدت زمان 30 و 45 دقیقه تیمار شدند. حرارتدهی نمونهها پس از حذف کامل فشار 4 بار به مدت 30 دقیقه، آغاز گردید. زمان تیمار به محض رسیدن به دمای مشخصشده ثبتگردید. در پایان دستگاه خاموش و نمونهها از دستگاه خارج شدند.

جهت اعمال تیمار نانو-گرمآبی نمونهها داخل ظرف استیل ریختهشد و درون سیلندر اشباع قرار گرفت. سپس محلول نانونقرهکلوئیدی به آن اضافهگردید و نمونههای غوطهورشده در محلول نانونقره تحت فشار 4 بار بهمدت 30 دقیقه اشباعشدند و پس از قطع فشار و بهمنظور اعمال حرارت همانند تیمار گرمآبی نمونهها تحت دمای 150 و 170 درجهسانتیگراد و در همان زمان 30 و 45 دقیقه اصلاحشدند.

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)

جهت تهیه طیف، از کلیه نمونههاي تیمار شده و شاهد پودر چوب با اندازه کوچکتر از mesh 80 تهیه شد. سپس قرصهاي کوچکی از آرد خشک چوب و برمیدپتاسیم  (KBr)تهیه گردید. در نهایت قرصهاي تهيهشده توسط دستگاه اسپكتروسكوپي مدل Nexus 670, Thermo nicolet ساخت کشور آمریکا مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج در طول موجcm-1  500-4000 ثبت شد.

ميكروسكوپ الكتروني (SEM)

در اين پژوهش، تصويربرداري ميكروسكوپي از نانو ذرات کلوئیدی نقره و تاًیید حضور نانوذرات در خردهچوبها توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM) مدل EM 3200 ساخت شرکت  KYKYچین در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی رضایی واقع در تهران و دستگاه VEGA/TESCAN ساخت شرکت Brno چک در پژوهشگاه متالوژی رازی کرج انجام گردید. مقطع عرضی خردهچوبهای تهبه شده پس از روكش شدن با نانوذرات طلا براي تصويربرداري استفاده شد. با نشاندن لایه نازکی از طلا، سطوح نمونههای غیرهادی هدایت الکتریکی پیدا کرد و الکترونهای سطحی دفع شدند و وضوح تصاویر بهبود یافت.

ساخت تخته و ثبت دما در ضخامت کیک

خردهچوبهای تیمار شده بهمنظور ساخت تخته توزین شده و سپس توسط دستگاه چسبزن استوانهای آزمایشگاهی، چسبزنی آنها انجام گردید. خردهچوبها پس از چسبزنی در قالبی به ابعاد 15×40×40 سانتیمتر ریخته شدند. در این بررسی بهمنظور ثبت تغییرات دما از ترموکوپل متصل به ترمومترها استفاده شد. پس از قرار دادن ترموکوپل در لایه میانی، کیک داخل پرس گرم قرارگرفت. جهت تهیه تختهخردهچوب از دستگاه پرس آزمایشگاهی هیدرولیکی از نوع Burkle L100 استفاده شد. به منظور ثبت دما، با شروع زمان پرس، در بازههای زمانی 30 ثانیه دمای لایهی میانی کیک ثبت شد. ضخامت تختهها به کمک شابلونهای فلزی در حد 15 میلیمتر کنترل گردید. پس از پایان مرحلهی پرس، به منظور متعادلسازی تختهها و کاهش تنشهای داخلی در هنگام برش، تختهها به مدت 15 روز در شرایط محیط نگهداری شدند.

تهیه نمونههای آزمونی

اندازهگیری خواص فیزیکی و مکانیکی بهترتیب بر اساس استاندارد EN317 و DIN-68763 انجامشد.

اندازهگیری خواص فیزیکی تختهها

نمونههای آزمونی برای آزمون جذب آب و واکشیدگی ضخامت طبق استاندارد EN317 بهصورت قطعات مکعبی و در ابعاد 50×50×15میلیمتر تهیهشدند. نمونهها بهمدت 24 ساعت در دمای2 ± 103 درجه سانتی گراد درون آون قرارگرفتند. توزین نمونهها با ترازوی آزمایشگاهی با دقت 001/0 گرم و اندازهگیری ابعاد با کولیس بدقت  mm01/0 بهمنظور محاسبه وزن و ضخامت خشک قبل از غوطهوری انجامشد. سپس نمونهها به مدت 2 و 24 ساعت در آب غوطهور شدند. نمونهها مجدداً توزین و تعیین ابعاد شدند.

محاسبه تغییرات وزن و میزان ماندگاری نانو روی خردهچوب راش

تغییرات وزن ناشی از پیرولیز گرمآبی و نانو-گرمآبی و افزایش وزن نمونهها در اثر ماندگاری نانو پس از عمل اصلاح با توزین خردهچوبهای خشک پس ازتیمار از طریق رابطه زیر محاسبه گردید:

WL: کاهش وزن (%)،:W1 وزن خشک خردهچوب تیمار شده (gr)، W0: وزن خشک خردهچوب تیمار نشده (gr)

بهمنظور تعیین میزان ماندگاری نانو روی خردهچوب راش مقدار جذب نانو و غلظت محلول در نظر گرفته شد که از رابطه زیر  قابل محاسبه میباشد.

R = Ab × C

:Rماندگاری (%)،Ab : جذب (%)، :Cغلظت محلول (ppm)

جذب نانو در اثر نفوذ نانو نقره كلوئيدي به خردهچوب از طریق رابطه زیر تعیین گردید:

Ab: جذب (%)،:W2  وزن تر خردهچوب تیمار شده (gr)،  W0: وزن خشک خردهچوب تیمار نشده (gr)

محاسبه واکشیدگی ضخامت و جذب آب

میزان واکشیدگی ضخامت نمونهها و جذب آب پس از 2 و 24 ساعت با استفاده از روابط زیر تعیین گردید:

TS= واکشیدگی ضخامت (درصد)، T1= ضخامت ثانویه پس از غوطهوری (mm)، T0= ضخامت اولیه پس از غوطهوری (mm)

جذب آب نمونهها از رابطه زیر محاسبه گردید.

WA= جذب آب (درصد)، W1= وزن ثانویه پس از غوطهوری (gr)، W0= وزن خشک اولیه (gr)

- اندازهگیری خواص مکانیکی

در آزمون مکانیکی این پژوهش مقاومتهای مورد اندازهگیری شامل: مدولگسیختگی (MOR)، مدولالاستیسیته (MOE)، چسبندگیداخلی (IB) میباشد. برش نمونههای چوبی برای آزمونهای مقاومتخمشی بر اساس استاندارد DIN-68763 صورت گرفت. برای انجام آزمون مکانیکی از دستگاه تعیین مقاومتهای مکانیکی Instron آزمایشگاه مکانیک چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج استفاده شد.

واصخمشی

مدولگسیختگی  (MOR)

نمونههای آزمونی برای تعیین مدولگسیختگی (MOR) در آزمون مقاومتخمشی مطابق استاندارد ذکر شده در ابعاد 350×50×15 میلیمتر تهیهشد. برای محاسبه مدولخمشی از فرمول زیر استفادهشد.

MOR: مدولگسیختگی (MPa)، P: حداکثر بارگسیختگی(N)، L: طولدهانه (mm)، B: عرضنمونه (mm)، H: ضخامتنمونه (mm)

مدولالاستیسیته (MOE)

نمونههای آزمونی برای تعیین مدولالاستیسیته (MOE) در ابعاد 350×50×15 میلیمتر تهیهشد. برای محاسبه مدولالاستیسیته از فرمول زیر استفادهشد.

MOE: مدولالاستیسیته (MPa)، PL: بار درحدتناسب (N)، L: طولدهانه (mm)، B: عرضنمونه (mm)، H: ضخامتنمونه (mm)، YL:  تغییر طول درحدتناسب

چسبندگیداخلی (IB)

نمونههای آزمونی برای تعیین چسبندگی داخلی (IB) در ابعاد 50×50×15 میلیمتر تهیه شد. نیروی گسیختگی توسط دستگاه آزمایش اعمال شد. برای محاسبه چسبندگیداخلی (IB) از فرمول زیر استفادهشد.

IB: چسبندگیداخلی (MPa)، Pmax: بارگسیختگی (N)، A: سطح نمونه (2mm)

تجزیه تحلیل آماری

در پژوهش حاضر، تحليل نتايج و تعیین حدود معنیداری،‌ از طريق طرح کاملاً تصادفي و به وسيله‌ي نرم‌افزار SPSS انجامشد. همچنین گروه‌بندی میانگینها نیز با آزمون چند دامنهای دانکن (DMRT) انجام گردید.

و- فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه :

1- ابراهیمنژاد، آ. 1390. بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر میزان انتشار فرم آلدهید و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF). پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران، 70 ص.

2- اميني، م.، ثاقب طالبي، خ.، نميرانيان، م و اميني، ر. 1388. بررسي رويش راش خزرFagus orientalis Lipsky) ) با استفاده از تحليل سريهاي زماني. فصلنامهی علمي پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، جلد 17، شماره 3، 404-421.

3- بهمنی، ا. 1391. بررسی اثر  نانوذرات تیتانیوم/لانتانیوم بر خواص تختهخردهچوب ساخته شده از راش. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 59ص.

4- پارساپژوه، د. 1355. بررسي كيفيت فيزيك چوب راش ايران در رويشگا هاي مختلف، مجلة منابع طبيعي ايران، 34: 21-32.

5- ثابتي، ح. 1382. جنگلها، درختان و درختچه هاي ايران. انتشارات دانشگاه يزد، 876 صفحه.

6- ثاقب طالبی، ح.، ساجدی، ت.، و یزدیان، ف. 1383. نگاهی به جنگلهای ایران. بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریهی شماره 339.

7- حميدي، ع. ا.، امراللهي، آ.، رشيدي، ع. م.، مقدسي، ع. ر.، حسيني، س. م. 1388. بررسي مدلهاي رياضي ارائه شده براي محاسبة ضريب رسانش گرمايي نانوسيالات. مجله مهندسی شیمی ایران - سال هشتم - شماره چهلم.

8- سازمان جنگلها و مراتع کشور 1375. بررسی وضعیت کمی و کیفی جنگلهای شمال کشور.

9- سالاريجو، ح.، كلباسي، م. ر.، عبدالهزاده، ا. 1391. تاثير نانوذرات نقره كلوئيدي بر فلور باكتريايي پوست ماهي قزلآلاي رنگين كمان  .(Oncorhynchus mykiss)نشريه علمي  پژوهشي اقيانوس شناسي، سال سوم/ شماره 11، 90-83.

10- سلیمی، ح. (1387). بانک اطلاعات مرکز تحقیقات نانو فناوری شهید چمران.

11- سیاهپشت، ح. 1390. بررسی اثر اشباع نانو نقره و نانو مس بر خواص فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی چوب‌‌های راش (Fagus orientalis) و صنوبر (Populus nigra) تیمارگرمایی‌شده. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 113ص.

12- دوست حسینی، ک. 1380. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی. جلد اول، شماره انتشار 2487، انتشارات دانشگاه تهران، 648 صفحه.

13- دهقانیان، ف. 1391. تاثیرنانواکسید تیتانیوم و تیمارگرمایی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی گونه ممرز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،67ص.

14- دیداری، م.، فرهمند بروجنی، ح.، عابد اصفهانی، ع. 1390. مقایسه نانو مواد هیدروکسیدکلسیم و هیدروکسید منیزیم در اسیدزدایی چوبهای خشک تاریخی به روش غوطه وری. نشریۀ مرمت، آثار و بافت هاي تاریخی، فرهنگی دو فصلنامۀ علمی- پژوهشی، شماره اول، 39-27.

15- رسانه، ي.، مشتاق، م و صالحي، پ. 1380. بررسي كمي و كيفي جنگلهاي شمال كشور . مجموعه مقالات همايش ملي مديريت جنگلهاي شمال و توسعه پايدار. سازمان جنگلها و مراتع كشور، 56-81.

16- زمزميان، ا. 1388. مطالعه اثر كاربرد نانوسيالات CuO و Al2O3 در بهينهسازي مصرف انرژي در سيستمهاي حرارتي و برودتي. هفتمين همايش ملي انرژي 1 و 2 دی 1388.

17- طارميان، ا.، سپهر، ا.، گلمحمدي، و.، غلامیان، ه. 1390. تأثير تيمار نانوذرات نقره بر سرعت خشك شدن و گراديان نهايي رطوبت چوب صنوبر. مجله پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( 18 )، شماره (2)، صفحه 56-41.

18- طلايي، آ.، كريمي، ع. ن.، ابراهيمي، ق.، ميرشكرايي، س. ا. 1390. بررسي مقايسه ويژگيهاي فيزيكي، مكانيكي و ساختاري چوب راش پس از تيمار گرمايي در دو محيط فراگير آب و بخار آب. مجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال دوم، شماره 1، 38-27.

بر روي خواص كاربردي UF و MUF19- فتحي، ل.، فائزي پور، م و بهمني، م. 1389. بررسي اثر دو نوع چسب تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط كلش برنج و خرده چوب صنوبر. دو فصلنامة علمي پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 25 ، شمارة 2، صفحة 331-321.

20- فرج الله پور، م. 1389. بررسی تاثیر استفاده از نانوذرات نقره و مس بر هدایت حرارت در سیکل پرس و خواص فیزیکی و مکانیکی تختهخردهچوب. پایاننامه کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران، 85 ص.

21- فلاح مقدم بهمبری، پ.، محبي، ب. و ايلبيگي، ف. 1389. ارزيابي رفتار و روند جذب آب و واكشيدگي ضخامت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) ساخته شده از الياف تيمارشده باروش گرمآبی. مجله صنايع چوب وكاغذايران، سال اول، شماره 1، 11-1.

22- قرباني كوكنده، م. 1387. تاثير استيله كردن خردهچوب راش بر انتقال گرما در سيكل پرس و خواص كاربردي تخته خرده چوب با تاكيد بر مقاومت بيولوژيك. پرديس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران، 110صفحه.

23- عبدالهي، ع. ر.، زينتي، ف.، نصرا.. نژاد، س. 1389. بررسي تاثير مواد نانو سيلور و نانو مس در كنترل بيماريهاي غربالي و لب شتري هلو. اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم، ایران، اصفهان، 3ص.

24- غلاميان، ه.، طارميان، ا.، دوست حسيني، ک.، آزاد فلاح، م. 1390. بررسي اثرگذاري رنگ هاي شفاف و نانوذرات زايكوفيل و زايكوسيل بر زاويه تماس و جذب آب در چوب صنوبر. مجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال دوم، شماره  1، 26-17.

25- لايقي، م.، بينا، م.، هاشمي، ا. 1389. بررسي تاثير نانو نقره در خواص مكانيكي و ضريب هدايت حرارتي تخته خرده چوب. همايش ملي فن آوريهاي نوين در صنايع چوب و كاغذ. دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، 28 و 29 ارديبهشت.

26- مرادی، ب. 1391. بررسی تاثیر تیمار گرمایی بر مقاومت زیستی و ترکیب‌بندی لیگنین صنوبر یوروامریکن اشباع‌شده با نانو نقره. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 81ص.

27- مرعشی، پ.، کاویانی، س.، سرپولکی، ح.، ذوالفقاری، ع. 1389. "اصول و کاربرد میکروسکوپهای الکترونی و روشهای نوین آنالیز - ابزار شناسایی دنیای نانو"، ویرایش دوم. چاپ دوم، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.

28- مروري مهاجر، م. ر. 1384. جنگل شناسي و پرورش جنگل . انتشارات دانشگاه تهران، 387 صفحه.

29- یکهخانی، م. 1390. کاربرد نانو ذرات اکسید روی جهت حفاظت چوبهای راش (Fagus orientalis) و توسکا (Alnus glutinosa). پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 121ص.

30- ميرزايي، ق.، محبي، ب.، طبرسا، ت. 1391. چين خوردگي و ترشوندگي چوب تيمار شده به روش گرمآبی. مجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال سوم، شماره 1، صفحه 11-1.

31- هاتفنيا، ح.، عنايتي، ع. ا.، دوست حسيني، ک و آزادفلاح، م. 1390. ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي، مكانيكي تخته خرده چوب ساخته شده ازخردههاي چوب صنوبر تيمارشده با بخارآب. پژوهشي تحقيقات علوم چوب وكاغذايران، 4(26)، 797-785.

32- Abe, K., and Yamamoto, H. 2006. Change in mechanical interaction between cellulose microfibril and matrix substance in wood cell wall induced by hygrothermal treatment, Wood Science Vol. 52: 107-110.

33- Akhtari, M., Ghorbani-Kokandeh, M., Taghiyari, H. R. 2012. Mechanical properties of Paulownia fortunei wood impregnated with silver, copper and zinc oxide nanoparticles. Journal of Tropical Forest Science, Vol. 24 No. 4 pp. 507-511.

34- Alen, R., Kotilainen, R., and Zaman, A. 2002.Thermo chemical behavior of Norway spruce (Picea abies) at 180-225°C, Wood Sci. Technol. 36, 163-171.

35- Ates, S., Akyildiz, M. H., Ozdemir, H. 2009. Effects of heat treatment on calabrian pine (pinus brutia ten.) wood. BioResources 4(3), 1032-1043.

36- Awoyemi, L., and Westermark, U. 2005. Effects of borate impregnation on the response of wood strength to heat treatment. Wood Sci Technol. 39: 484–491.

37- Ayrilmis, N., Jarusombuti, S., Fueangvivat, V., Bauchongkol, P. 2011. Effects of thermal treatment of rubber wood fibres on physical and mechanical properties of medium Density fibreboard. Journal of Tropical Forest Science 23(1): 10–16.

38- Bengtsson, C., Jermer, J., and Brem, F. 2002. Bending strength of heattreated spruce and pine timber.The International Research Group on Wood Preservation. IRG Document No. IRG/WP 02– 40242, pp 1–9.

39- Bhat, G., Hegde, R., Kamath, M. G., Deshpande, B. 2008. Nanoclay reinforced fibers and nonwovense, Journal of Engineered Fiber and Fabrics, 3 (3).

40- Bhuiyan, M. T. R., Hirai, N., and Sobue, N. 2000. Changes of crystallinity in wood cellulose by heat treatment under dried and moist conditions. J Wood Sci. 46: 431–436.

41- Biziks, V., Andersons, B., Belkova, L., Kapaca, E., Militz, H. 2013. Changes in the microstructure of birch wood after hydrothermal treatment. Wood Sci Technol, DOI 10.1007/s00226-013-0531-1.

42- Bolton, A. J., Humphrey, P. E. 1988. The hot pressing of dry-formed wood-based composites. Part I. A review of the literature, identifying the primary physical process and the nature of their interaction. Holzforchung 42(6):403-406.

43- Boonstra, M. J., Van Acker, J., Kegel, E. and Stevens, M. 2006. Optimisation of a two-stage heat treatment process: durability aspects. Wood SciTechnol, 41: 31–57.

44- Boonstra, M. J., and Tjeerdsma, B. 2006. Chemical analysis of heat treated softwoods, Holz Roh Werkst. 64, 204-211.

45- Celiker, G. 2005. Nanotechnology in Packaging Industry and Its Applications, Presented at the 4th , Packaging Congress, Turkey. 120-128.

46- Chang, S. T., and Chang, H. T. 2000. “Comparisons of the photostability of esterified wood,” Polymer Degradation and Stability 71, 261-266.

47- Chen, R., Chen, D, and Li, H. 2006. Wood preservative containing copper and ammonium compounds, Chinese Patent 1883899, 10.

48- Chopkar, M., Sudarshan, S., Das, P.K. and Mann, I. 2008. Effect of particle size on thermal conductivity of nanofluid. and materials transations. 39A: 1535-1542.

49- Clausen, C. A. 2007. Nanotechnology: Implications for the Wood Preservation Industry.: The International Group on Wood Protection. Document IRG/WP 07-30415.

50- Del Menezzi, C. H. S.,Tomaselli, I., Okino, E.Y. A., Teixeira, D. E., Santana, M.A.E. 2009. Thermal modification of consolidated oriented strandboards: effects on dimensional stability, mechanical properties, chemical composition and surface color. European Journal of Wood and Wood Products. pp 383-396.

51- Devi, R. R., Maji, T. K. 2012. Study on properties of simul wood (Bombax ceiba L.) impregnated with styrene acrylonitrile copolymer, TiO2, and nanoclay. Polym. Bull.  69:105–123.

52- Easter, J., Chio, S. and Li, S. 2001. Anomalusly increased effective thermal conductivies of ethylenglycon-based ano fluidcontaning Cu nano particles. Applied physics letter, 78: 6. 7-20.

53- Fengel, D., Wegener, G. 1984. Wood: Chemistry, ultrastructure, reaction. Walter de Gruyter. Berlin, Germany. 613pp.

54- Follrich, J., Muller, U., and Gindl, W. 2006. Effects of thermal modification on the adhesion between spruce wood (Picea abies karst) and a thermoplastic polymer. HolzRoh-Werkst. 64: 373–376.

55- Garrote, G., Dominguez, H. and Parajo, J. C. 1999. Hydrothermal processing of lignocellulosic materials. Holz Roh- Werkst 57(3):191–202.

56- Garrote, G., Dominigiuez, H. & Parajo, J. C. 2001. Study on the deactylation of hemicelluloses during the hydrothermal processing of Eucalyptus wood. Holz als Roh- und Werkstoff 59: 53–59.

57- Hanger, J., Huber, H., Lackner, R., Wimmer, R., Fellner, J. 2002. Improving the natural durability of heat-treated spruce, pine and beech. Holzforschung Holzverwertung. 54: 92–93.

58- Hill, C. 2006. Wood Modification: Chemical, Thermal, and Other Processes. John Wiley and Sons.Wiley Series in Renewable Resources, NJ. p 239.

59- Hong, K. J., and Lin, J. C. 2000. Dimensional stability and weatherability of wood heated in sand bath. For Prod Ind. 19: 413–424.

60- Hood, J. 2004. Changes in oriented strandboard permeability during hotpressing.Master’s thesis. Virginia Polytechnic Inst., Blacksburg, Virginia.p 85.
61- Jennings, J. D. 2003. Investigation the Surface Energy and Bond Performance of Compression Densified Wood, M. Sc. Thesis, Virginia Polymeric Institute and State University: 147 p.

62- Kamdem, D. P., Pizzi, A., and Jermannaud, A. 2002. Durability of heat-treated wood. HolzRoh-Werkst. 60: 1–6.

63- Kang, H. U., Kim, S. H., and OH, J. M. 2006. "Estimation of thermal conductivities of nanofluid using experimental effective particle volume," Exp. Heat Transfer 19, 181-191.

64- Kartal, S. N., Hwang, W. J., Imamura, Y. 2007. Water absorption of boron-treated and heat-modified wood. Wood Science and Technology, 53: 454-457.

65- Kartal, S. N., Green, F., Clausen, C. A. 2009.  Do the unique  properties of nanometals affect leachability or efficacy against fungi and termites? International Biodeterioration & Biodegradation 63, 490–495.

66- Kocaefe, D., Poncsak, S., Boluk, Y. 2008. Effect of thermal treatment on the chemicals composition and mechanical properties of birch and aspen. BioResources 3(2), 517-537.

67- Kollmann, F., and Schneider, A. 1963. On the sorption behaviour of heat stabilized wood. Holz Roh-Werkst. 21(3), 77-85.

68- Kotilainen, R. 2000. Chemical changes in wood during heating at 150–260 °C. PhD thesis, Jyvaskyla University, Research report 80, Finland.

69- Lotfizadeh, H., Shahverdi, M., Dashti, H. 2012. Potential usage of nanotechnology in wood drying: Treating poplar boards with nanometals affects the drying behavior. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 7, No. 4, p. 1627-1637.

70- Lykidis, C., and Grigoriou, A. 2011. Quality characteristics of hydrothermally recycled particleboards using various wood recovery parameters. International Wood Products Journal. 2(1): 38-43.

71- Lykidis, C., and Grigoriou, A. 2008. Hydrothermal recycling of waste and performance of the recycled wooden particle-boards. WasteManag. 28: 57–63.

72- Mantanis, G. I., Papadopoulos, A. N. 2010. Reducing the thickness swelling of wood based panels by applying a nanotechnology compound. Eur. J. Wood ProdDOI 10.1007/s00107-009-0401-6.

73- Matsunaga, H., Kiguchi, M., Evans, P. 2007. Micro-distribution of metals in wood treated with a Nano-Copper wood preservative. International Research Group on Wood Protection. Document No. IRG/WP/07-40360. 10p.

74- Metsa-Kortelainen, S., Antikainen,T., and Viitanieni, P. 2006. The water absorption of sapwood and heartwood of Scots pine and Norway spruce heat-treated at 170_C, 190_C, 210_C and 230_C. HolzRoh-Werkst. 64: 192–197.

75- Militz, H. 2002. Thermal treatment of wood: european processes and their background. IRG/WP 02-40241, 33rd annual meeting, 12–17 May, Cardiff-Wales 4, p 1–17.

76- Mirzaei, GH., Mohebby, B., and Tasooji, M. 2012.The effect of hydrothermal treatment on bond shear strength of beech wood. European Journal of Wood and Wood Products. 10.1007/s00107-012-0608-9.

77- Moghadassi, A., Masoud hosseini, S. and Henneke, D.E. 2010. Effect of CuO nanoparticles in enhancing the thermal conductivities of monoethylene glycol and paraffin fluids. Ind. Eng. Chem. Res. (49): 1900–1904.

78- Mohebby, B., Ilbeighi, F., and Kazemi-Najafi, S. 2007. Influence of hydrothermal modification of fibers on some physical and mechanical properties of medium density fiberboard (MDF), HolzalsRoh-und Werkstoff 66: 213-218.

79- Mohebby, B., and Sanaei, I. 2005. Influences of the hydro-thermal treatment on physical properties of beech wood (Fagusorientalis). The International Research Group on Wood Preservation, IRG Document No. IRG/WP 05-40303.

80- Nuopponen, M., Vuorinen, T., Jamsa, S., and Viitaniemi, P. 2004. Thermal modifications in softwood studied by FT-IR and UV resonance Raman spectroscopies. J Wood Chem Technol. 24: 13–26.

81- Obataya, E., and Tomita, B. 2002. Hygroscopicity of heat-treated wood.II.Reversible and irreversible reductions in the hygroscopicity of wood due to heating. MokuzaiGakkaishi. 48: 288–295.

82- Obataya, E., Tanaka, F., Norimoto, M., and Tomita, B. 2000. Hygroscopicity of heat-treated wood. I. Effects of after-treatments on the hygroscopicity of heat-treated wood. MokuzaiGakkaishi. 46: 77–87.

83- Pan, M., Zhou, D., Ding, T., and Zhou, X. 2010. Water resistance and some mechanical properties of rice straw fiberboards affected by thermal modification.BioResources 5(2), 758-769.

84- Pandey, K. K., and Pitman, A. J. 2003. “FTIR studies of the changes in wood chemistry following decay by brown-rot and white-rot fungi,” International Biodeterior-ation & Biodegradation 52(3), 151-160.

85- Peters, R. 1992. Ecology of beech forests in the northern hemisphere. (Ph.D. thesis). Land bouwuniversiteit Wageningen lll. 125 p.

86- Rangavar, H., Taghiyari, H. R.,  Mehr, M. 2013. Effects of nano copper on physical and mechanical properties of medium-density fibreboard.  Journal of Tropical Forest Science, Vol 25, Issue 2, p184.

87- Rassam, GH., Taghiyari, H. R., Jamnani, B., Khaje, M. A. 2010. Effect of nano-silver treatment on densified wood properties, part one: swelling, recovery set, bending strength, International Research Group on Wood Protection, IRG/WP 10-40533, Section 4.

88- Rassam, GH., Taghiyari, H. R., Jamnani, B., Khajeh, M. A. 2011. Effect of Nano-silver Treatment on Densified Poplar Wood Properties, Part Two: Spring Back, Compression set, Impact Load Resistance and Hardness. The International Research Group on Wood Preservation, IRG Document No. IRG/WP 11-40568.

89- Rassam, GH., Taghiyari, H. R., Karimi, A., Jamnani, B., Ebrahimi, M. 2012a. Study on the effect of combined nanosilver-hygrothermal treatment on wood properties. The International Research Group on Wood Preservation, IRG Document No.: IRG/WP 12-40581.

90- Rassam, GH., Ghofrani, M., Taghiyari, H. R., Jamnani, B., Khajeh, M. A. 2012b. Mechanical performance and dimensional stability of nano-silver impregnated densified spruce wood. European Journal of Wood and Wood Products, Volume 70, Issue 5, pp 595-600.

91- Repellin, V. and Guyonnet, R. 2005. Evaluation of heat-treated wood swelling by differential scanning calorimetry in relation to chemical composition. Holzforschung, 59(1), 28–34.

92- Rowell, R. 2005. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. CRC Press, New York.

93- Sailer, M., Rapp, A. O., Leithoff, H., and Peek, R. D. 2000. Upgrading of wood by application of an oil-heat treatment. HolzRoh-Werkst. 58: 15–22.

94- Shi, X., Kajita, H., Yano, H. 1996. Improving the dimensional stability of particleboards by steam pretreatment . Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan. Volume 45, Issue 4, Pages 369-375.

95- Stamm, A. J. 1964. Wood and cellulose science. Ronald Press, New York, NY.

96- Strickler, M. D. 1959. Effect of oress cycle and moisture content on properties of Duglas fir flakeboard. Forest prod. Journal, 9(7): 52-60.

97- Sundqvist, B. 2002. Color response of scots pine (Pinus sylvestris). Norway spruce (Picea abies) and birch (Betula pubescens) subjected to heat treatment in capillary phase. , Holz Roh Werkst. 60, 106-114.

98- Sundqvist, B., Karlsson, O., Westermark, U. 2006.  Determination of formic-acid and acetic acid concentrations formed during hydrothermal treatment of birch wood and its relation to colour, strength and hardness. Wood Sci Technol, 40: 549–561.

99- Syrjanen, T., Oy, K. 2001. Production and classification of heat-treated wood in Finland, review on heat treatments of wood. In: Proceedings of the special seminar held in Antibes, France.

100- Taghiyari, H. R. 2010. Study on the effect of nano-silver impregnation on mechanical properties of heat-treated Populusnigra. Wood Sci Technol.

101- Taghiyari, H. R. 2011a. Effects of nano-silver on gas and liquid permeability of particleboard. Digest Journal of  Nanomaterials and Biostructures, DJNB. Vol. 6, No 4, Oct.-Dec. 1509 – 1517.

102- Taghiyari, H. R. 2011b. Fire-retarding properties of nano-silver in solid woods. Springer: Wood Sci. Technol. DOI 10.1007/s00226-011-0455-6.

103- Taghiyari, H. R., Rangavar, H., FarajpourBibalan, O. 2011a. Effect of nano-silver on reduction of hot-pressing time and improvement in physical and mechanical properties of particleboard. BioResources 6(4), 4067-4075.

104- Taghiyari, H. R., Moradi Malek, B., Karimi, A. 2011b. Effects of nano-silver on brittleness of heat- treated solid woods; IRG/WP 11-40572.

105- Taghiyari, H. R., Rassam, G., LotfinejadSani, S., Karimi, A. 2012a. Effects of nano-silver impregnation on some mechanical properties of ice-blasted wood specimens. Journal of Tropical Forest Science. 24(1): 83–88.

106- Taghiyari, H. R., Gholamiyan, H., and Karimi, A. 2012b. Effects of heat-treatment on screw and nail withdrawal resistance of nanosilver- impregnated and untreated solid woods, Current Nanoscience, Volume 8, Number 4, 6: 637-642.

107- Taghiyari, H. R., Enayati, A. A., Gholamiyan, H. 2013a. Effects of nano-silver impregnation on brittleness, physical and mechanical properties of heat-treated hardwoods. Wood Science and Technology, Volume 47, Issue 3, pp 467-480.

108- Taghiyari, H. R., Mobini, K., Sarvari Samadi, Y., Doosti, Z., Karimi, F., Asghari, M., Jahangiri, A., Nouri, P. 2013b. Effects of Nano-Wollastonite on Thermal Conductivity Coefficient of Medium-Density Fiberboard. Journal Nanomater Mol Nanotechnol 2:1. doi:10.4172/2324-8777.1000106.

109- Talaei, A., Karimi, A., Yaghoobi, K., and Talaei, A. 2012. Mechanical properties of hydrothermally treated beech wood in buffered mediums. The International Research Group on Wood Preservation, IRG Document No.: IRG/WP 12-40597.

110- Tejada, A., Okuyama, T., Yamamoto, H., and Yoshida, M. 1997. Reduction of growth stresses in log by direct heat treatment: assessment of a commercial scale operation. For Prod J. 47: 86–93.

111- Thoemen, H., Irle, M., and Sernek, M. 2010. Wood-Based Panels An Introduction for Specialists, COST Brunel University Press, London, UB8 3PH. England, ISBN 978-1-902316-82-6, p 304.

112- Tjeerdsma, B. F., and Militz, H. 2005. Chemical changes in hydrothermal treated wood: FTIR analysis of combined hydro thermal and dry heat-treated wood, HolzalsRoh-und Werkstoff. 63(2): 102-111.

113- Tjeerdsma, B., Boonstra, M., Pizzi, A., Tekely, P. and Militz, H. 1998. Characterization of thermally modified wood: molecularreasons for wood performance improvement. Holz als Roh- und Werkstoff 56,149-153.

114- Udaka, E., and Furuno, T. 2003. Change in crystalline structure of compressed wood by treatment with a closed heating system. MokuzaiGakkaishi. 49: 1–6.

115- Vysny, J. 1997. Genetic diversity and differentiation of beech populations in the eastern Europe, kandidatska dizertacna praca tachnika univerzita vo zvolene. 154p.

116- Winday, J.E., Rowell, M.R. 2005. Chemistry of wood strength. In: Wood Chemistry and Wood Composites. Ed. Rowell, M.R. Taylor & Francis, Boca Raton. Pp: 303-347.

117- Windeisen, E., Bächle, H., Zimmer, B., Wegener, G. 2009. Relations between chemical changes and mechanical properties of thermally treated wood. Holzforschung 63 (6), pp. 773-778.

118- Xiang, Q. W., Arun, S. M. 2007. Heat transfer characteristics of nanofluids: A review, International Journal of Thermal Sciences, Vol 46, 1-19.

119- Xiao, L. P., Shi, Z. J., Xu. F., Sun. R. C. 2012. Characterization of lignins isolated with alkaline ethanol from the hydrothermal pretreated Tamarix ramosissima. Bioenerg. Res. DOI 10.1007/s12155-012-9266-3.

120- Yildiz, S. & Gumuskaya, E. 2007. The effects of thermal modification on crystalline structure of cellulose in soft and hardwood. Building and Environment 42: 62–67.

121- Yimin, X., Wilfried, R.2000. Conceptions for heat transfer correlation of nanofluids, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol 43, 3701-3707.

# Footnotes

. Thoemen

. Hill

. Stamm

. Alen

. Fengel and Wegener

. Obataya and Tomita

. Metsa-Kortelainen

. Follrich

. Boonstra

. Hanger

. Sailer

crystallinity .

. Bhuiyan

. Tejada

. Udaka and Furuno

. Kamdem

. Nuopponen

. Awoyemi and Westermark,

. Hong and Lin

. Bengtsson

. Celiker

. Vysny

. Peters

. Kartal

. Syrjänen

. Hydrothermal

. Tjeerdsma and Militz

. Garrote

. Yildiz and Gumuskaya

. Abe and Yamamoto

. Sundqvist

. Bhat

. Collapse

. Rubber wood

. Pan

. Rice straw

. Del Menezzi

. Modulus of Rupture

. Internal Bond

. Modulus of Elasticity

. Biziks

. libriform

. tracheid

. vessel

. ray

. Ayrilmis

. Lykidis and Grigoriou

. Bar

. Agglomeration

. Sundqvist

. Chopkar

. Easter

. Densified

. Mantanis and Papadopoulos

. Clausen

. Ice blast

. Ring flaker1

. Thickness Swelling1

. Water Absorption2

. Duncan Multiple Range Test 1