موضوع: بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلمهای ترکیبی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته سیب زمینی و ژلاتین

رشته

مهندسی علوم و صنایع غذایی

بیان مسأله

از سال 1970 مصرف پلاستیکها هر 4 یا 5 سال 2 برابر میشود. حدود 30% پلاستیکهای تولیدی یک بار مصرف هستند. میزان پلاستیکهای یک بار مصرف در امریکا سالانه 8 میلیون تن است. همچنین بسیاری از پلاستیکهای مورد استفاده در بستهبندی بعد از استفاده، استفاده مجدد نمیشوند. علت این امر آلودگی بالای این مواد و نیاز به تمیز کردن قبل از استفاده مجدد است که به دلیل هزینه بر بودن، غیر اقتصادی است بر اساس یک بررسی 28- 14% حجم کل زبالههای جامد شهری و حدود 12- 9% حجم کل زبالههای جامد و فاضلاب شهری را پلاستیک ها تشکیل میدهند. از طرفی با توجه به طول عمر بالای پلاستیکها و تقریبا زیست تخریب پذیر نبودن این پلیمرها، دچار یک بحران زیست محیطی شدهایم و باید این مشکل به نحوی حل گردد یکی از راه حلهای این مشکل، سنتز و طراحی پلیمرهای زیست تخریب پذیر است  (امینی و همکاران، 1391).

تولید بیوپلیمرهایی که از منابع تجدیدپذیر بدست میآیند بر خلاف پلیمرهای سنتزی که بیشتر منشا نفتی دارند در محیط طبیعی تجزیه پذیر هستند و موجب حفظ منابع تجدید ناپذیر میگردد. این بیوپلیمرها که قابلیت برگشت به طبیعت را دارند از محصولات کشاورزی بدست آمده و موجب آلودگی محیط زیست نمیشوند و در فرآیند کمپوست توسط میکروارگانیسم ها به محصولات طبیعی مانند آب، متان، دی اکسید کربن، و توده زیستی تبدیل میشوند. پلیمرهایی که پس از فرایند تجزیه توسط میکروارگانیسم ها  کاملا به محصولات طبیعی تبدیل میشوند زیست تخریب پذیر نامیده میشوند (قنبرزاده و همکاران، 1388).

پلیمرهای زیست تخریبپذیر را میتوان بر اساس ترکیب شیمیایی، روش سنتز، روش فرآیند، اهمیت اقتصادی، کاربرد، منشاء و .... طبقه بندی نمود. پلیمرهای زیست تخریب پذیر را بر اساس منشا میتوان به پلیمرهای طبیعی یا بیوپلیمرها که از منابع تجدید شونده حاصل میشوند و پلیمرهای سنتزی که از نفت خام (یک منبع غیر تجدید شونده) سنتز میشوند، طبقه بندی نمود.

بیوپلیمرها با منشاء طبیعی را میتوان به 6 زیر گروه طبقه بندی کرد:

1)پلی ساکاریدها، مانند: نشاسته، سلولز، لیگنین و کیتین

2)پروتئینها، مانند: ژلاتین، کازئین، گلوتن گندم، ابریشم، پشم

3)لیپیدها، که شامل: چربیهای حیوانی و روغنهای گیاهی مانند روغن کرچک

4)پلی استرهای تولید شده بوسیله میکروارگانیسمها یا بوسیله گیاهان مانند پلی هیدورکسی آلکانوآت ها(PHA) و پلی 3- هیدورکسی بوتیرات(PHB)

5)پلی استرهای سنتز شده از منومرهای با منشا طبیعی مانند: پلیلاکتیک اسید (PLA)

6)دیگر پلیمرهای طبیعی مانند کائوچوی طبیعی ( اسمیت، 2005).

بسته بندیهای زیستی حاصل از بیوپلیمرهای خالص دارای سرعت زیست تخریب پذیری بالاتری نسبت به فیلمهای آلیاژ شده میباشند ولی کیفیت مکانیکی و نفوذپذیری آنها به نسبت پایین تر است (قنبرزاده و همکاران، 1388).

دلایل استفاده از این نوع بسته بندی عبارتند از: جلوگیری از انتقال رطوبت، جلوگیری از خروج ترکیبات فرار موجود در ماده غذایی، کاهش دهنده سرعت تنفس، به تاخیر انداختن تغییرات در بافت ماده غذایی، مانعی بسیار عالی در برابر عبور چربیها  و روغن ها، عبوردهی بسیار انتخابی گازهایی نظیر اکسیژن و دی اکسیدکربن (ایران منش، 1388).

فیلمهای خوراکی لایه نازکی از بیوپلیمرها هستند که برای بهبود و نگه داری بهتر مواد غذایی بر روی سطح ماده غذایی کشیده میشوند و یا بین اجزای مواد غذایی قرار داده میشوند. البته عمدتا" فیلمها و پوششهای خوراکی برای حذف بسته بندی غیر خوراکی استفاده نمیشوند بلکه به همراه بسته بندیهای مرسوم به بهبود کیفیت و ماندگاری کمک میکنند و تعداد لایههای بسته بندی را کاهش میدهند و بعد از این که بسته باز شد حفاظت از غذا را ادامه میدهند. فیلمهای خوراکی همچنین ممکن است به عنوان لایهای از بسته بندیهای چند لایه مورد استفاده قرار گیرند (قنبر زاده و همکاران، 1388).

بر خلاف فیلمها و پوششهای خوراکی استفاده از فیلمها و پوششهای زیست تخریب پذیر با هدف جایگزینی کامل با مواد بسته بندی سنتزی صورت میگیرد. فیلمها و پوششهای زیست تخریب پذیر نیز دارای قابلیت بازدارندگی مقابل رطوبت، اکسیژن، مواد طعمی، آروما و روغن بوده و کیفیت غذا یا دارو را حفظ میکنند. همچنین میتوان به آنها مواد آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نیز افزود. فیلمها و پوششهای زیست تخریب پذیر ویژگیهای ظاهری مانند رنگ، جلا و شفافیت محصول را بهبود میبخشد (قنبر زاده و همکاران، 1388).

اهمیت و ضرورت مسأله

امروزه بخش بزرگی از مواد استفاده شده در صنعت بسته بندی از فرآوردهای نفتی و پتروشیمی به دست میآیند که غیر قابل تجزیه در طبیعت بوده و مشکل زیست محیطی ایجاد میکنند. از اینرو محققین همواره به دنبال راه حلهایی برای این موضوع میباشند. رشد روز افزون محصولات زیستی و توسعه تکنولوژیهای نوین سبب کاهش وابستگی به استفاده از سوخت های فسیلی گردیده است. در چند دهه اخیر میزان توجه و علاقه افراد به استفاده از بیوپلیمرها به دلیل افزایش بیشتر آگاهی مصرف کنندگان، افزایش قیمت نفت خام، افزایش آلودگیهای زیست محیطی و تجزیه ناپذیر بودن پلیمرهای نفتی و توجه به گرمای جهانی افزایش یافته است و سبب شده تلاش های فراوانی در جهت تولید مواد بسته بندی با منشا طبیعی(پروتئین،چربی و کربوهیدرات) به صورت فیلم یا پوشش صورت گیرد. اینگونه بیوپلیمرها در مقایسه با استفاده از پلاستیکها اثرات مخرب کمتری بر محیط زیست دارند ( پین و همکاران، 1992).

رشد فزاينده علاقه نسبت به فيلمهاي ساخته شده از بيوپليمرهاي طبيعي از قبيل نشاسته به عنوان يك منبع جايگزين به منظور حل پليمرهاي غير قابل تجزيه و انهدام ضايعات شكل گرفته از پليمرهاي سنتيك مطرح شده است. از اين رو، استفاده از بيوپليمرهاي كشاورزي كه از نظر زيستي به راحتي تجزيهپذير هستند نه تنها باعث حل اين مشكلات ميشود بلكه به ارائه كاربرد جديدي از توليدات مازاد كشاورزي نيز ميپردازد. به واسطه نگرانيهاي محيطي، تركيب مواد نگهدارنده زيستي با فيلمهایي که از نظر زيستي تجزيه پذير ميباشند مناسبتر از تركيب با فيلمهاي پلاستيكي است (تورهان و همکاران، 2004).

توسعه مواد بيوپليمري به چند دليل اهميت دارد: اول اينكه بخش عمدهاي از پليمرهاي طبيعي منشاء كشاورزي دارند و معمولاً از محصولات گياهي و جانوري بدست ميآيند لذا اين مواد برخلاف پليمرهاي سنتتيك كه از مواد نفتي بدست مي آيند زيست تجزيه پذير هستند (در اثر تجزيه دي اكسيد كربن، آب، متان و ... توليد مي‌كنند)، بنابراين مواد آلوده كننده محيط زيست به شمار نميآيند. از سوي ديگر مواد بيوپليمري به وسيله موجودات زنده ساخته ميشوند و در نتيجه در چرخه ساخت و تجزيه مواد بيولوژيكي قرار مي‌گيرند پس هيچگاه منابع آنها محدود و تمام شدني نيست در حاليكه مواد پليمري و پلاستيكي امروزي از سوختهاي فسيلي ساخته ميشوند كه منابع آن محدود و تمام شدني است. مزيت ديگر بيوپليمرها اقتصادي بودن اين مواد است زيرا توليد بيوپليمر نياز به كارخانه و صنعت پيشرفته ندارد و با حداقل امكانات مي‌توان به توليد آنها مبادرت ورزيد همچنين مواد اوليه آنها ارزان است زيرا از زبالههاي مواد اوليه كشاورزي تجديد شونده يا صنايع فرآوري مواد غذايي دريايي بدست میآیند (لای و همکاران، 1998 ؛  لاوهاکونجیت و همکاران، 2004  و قنبر زاده و همکاران، 1388).

بیوپلیمرها نسبت به پلیمرهای سنتزی دارای مزایایی هستند که مهمترین آنها زیست تخریب پذیری و تجدید پذیری این مواد است. بازدارندگی بیوپلیمرها نسبت به گازها باعث افزایش ماندگاری محصولات تازه مثل میوهها و سبزیها میشود. بازدارندگی نسبت به ترکیبات فرار و روغن ها به حفظ کیفیت مواد غذایی در طول عرضه و نگهداری کمک میکند. علاوه بر این بیوپلیمرها ترکیبات مناسبی برای حمل انواع مواد افزودنی و ضد میکروبی به حساب میآیند که با آزادسازی کنترل شده این ترکیبات قادرند سرعت انواع فسادهای میکروبی و شیمیایی را در مواد غذایی کاهش دهند. اما با این وجود خواص مکانیکی ضعیف و نفوذ پذیری بالا نسبت به بخار آب دو عیب اصلی بیوپلیمرها محسوب میشود که باعث محدود شدن استفاده صنعتی از این مواد در بسته بندی میگردد که با ورود فناوری نانو به این عرصه این مشکلات نیز برطرف شدند. فیلمهای حاصل از ترکیب نانو مواد و بیوپلیمرها و یا به اصطلاح نانو کامپوزیتهای بیوپلیمری خواص کاربردی مطلوبتری از خود نشان میدهند که مهمترین آنها افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش نفوذ پذیری نسبت به بخار آب میباشد. افزایش بازدارندگی در برابر نفوذ گازها، افزایش کارایی فیلم در استفاده به عنوان بسته بندی فعال، افزایش مقاومت حرارتی ماده بسته بندی و ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم از دیگر مزایای نانو کامپوزیتهای بیوپلیمری میباشد (قنبرزاده و همکاران،  1388).

کامپوزیت و نانوکامپوزیت

در تعریف از کامپوزیتها و نانوکامپوزیتها میتوان به این صورت  اشاره نمود که کامپوزیت مخلوط  از پلیمر و پرکننده میباشد و نانوکامپوزیت، کامپوزیتی است که حداقل یکی از ابعاد پرکننده (طول و عرض یا ضخامت) در مقیاس نانو (1تا100نانومتر) باشد. در نانوکامپوزیتهای پلیمری نسبت به کامپوزیتهای معمولی، برهمکنش بهتری بین ماتریس پلیمر و فیلر وجود دارد. توزیع یکنواخت نانو ذرات در ماتریس پلیمری موجب افزایش سطح تماس ماتریس و نانو ذرات میشود که موجب بهبود خواص مکانیکی، گرمایی و ممانعتی میشود نانوكامپوزيتها، باعث افزايش مقاومت حرارتي و مقاومت به آتش گرفتن پليمرها و بهبود خصوصيات ممانعتي پليمرها ميشوند. همچنين به خاطر مجاورت بيشتر اكسيژن با تركيبات فيلم و به تله افتاده اكسيژن در ماتريكس پليمر، سرعت زيست تخريب پذيري پليمرهاي حاوي نانوكامپوزيت بيشتر از پليمرهاي مرسوم است (چاودالاکیس، 2009).

در سالهای اخیر، یکی از پرکاربردترین نانو ذراتی که بطور گسترده در صنایع بسته بندی به همراه انواع پلیمرهای مشتق شده از نفت(پلاستیکها) و همچنین انواع پلیمرهای زیست تخریب پذیر به  منظور اصلاح ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی استفاده میشود، نانورس میباشد(چاودالاکیس، 2009).

در سالیان اخیر روی بسته بندی مواد غذایی بیشتر روی فیلمهای زیست سازگار از جمله روی فیلمهای تهیه شده از پروتئینهای خوراکی با منشآ گیاهی و حیوانی (زیئن، گلوتن گندم، سویا، بادام زمینی، ژلاتین، کلاژن، آلبومین و پروتئنهای آب پنیر)، پلی ساکاریدی( پکتین، سلولز، کیتوزان و ....) و یا ترکیبی از آنها استوار بوده است (جلالی و همکاران، 1391).

موادی که برای تشکیل فیلمهای خوراکی استفاده میشود از منابع طبیعی فراوانی میباشد، یکی از این مواد ژلاتین میباشد، ژلاتین توسط هیدرولیز کنترل شده ناشی از پروتئین کلاژن، که به طور گسترده در طبیعت به عنوان سازنده پوست و استخوان و بافت پیوندی است بدست میآید. مشخصه خاص ژلاتین، میزان بالای گلیسین آمینو اسید، پرولین و هیدروکسی پرولین و همچنین ویژگی آبدوستی آن است (جلالی و همکاران،1391).

نشاستههای دارای خواص عملکردی مانند نشاسته سیب زمینی، متقاضی زیادی در صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی دارند، نشاسته سیب زمینی به طور ذاتی چندین خصوصیت مطلوب دارد که به منظور بهبود و افزایش پایداری و سفتی ژل ها در بعضی مواد غذایی، به عنوان یک جزء مهم و اساسی بر نشاسته ذرت، گندم و سایر نشاستهها ترجیح داده میشود. علاوه بر این در مقایسه با سایر نشاسته ها قدرت تورم و قدرت باند شدن بالایی از خود نشان میدهد در حالی که دمای ژلاتینه شدن پایینی دارد. (یقبانی، 1387)

اهداف پژوهش

هدف از این بررسی، امکان تهیه فیلمهای تجزیه پذیر و زیست سازگار با محیط  نشاسته سیب زمینی ترکیب شده با ژلاتین گاوی حاوی ذرات نانو خاک رس جهت استفاده در بسته بندی به جای کاربرد اولیه شیمیایی غیر قابل تجزیه و بازیافت است.

### 2-3-1- اه اختصاصیبررسی اثر ذرات نانو خاک رس بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم کامپوزیت نشاسته/ژلاتین

بررسی اثر ذرات نانو خاک رس بر خواص مکانیکی فیلم کامپوزیت نشاسته/ژلاتین

بررسی اثر ذرات نانو خاک رس بر خواص عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژن

فرضیات یا سوالات پژوهش

ذرات نانو خاک رس روی خواص فیزیکوشیمیایی فیلمهای ترکیبی نشاسته سیب زمینی/ژلاتین تاثیر دارند؟

خاک رس به صورت ذرات نانو میتواند میزان جذب آب رادر پوششهای بایوپلیمری کاهش دهد؟

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

محدود بودن درصد مورد استفاده از نانو خاک رس تا سقف 5% به دلیل هتروژن نمودن بافت فیلمها از محدودیتهای این تحقیق بود.

کاربردهای تحقیق

- بررسی اثر مهاجت کنندگی  نانو ذرات خاک رس به داخل محصول بسته بندی شده و ایمنی آن

- مقایسه نانوذرات با اشکال متفاوت دیگر مثل نانو لوله، نانو لایه و ...بر خواص بیوفیزیکی بایوپلیمرها

- تهیه و ارزیابی بایونانوکامپوزیت های بر اساس سایر پایه های بایوپلیمری مثل پلی ساکاریدی، پروتئینی و... به همراه این نانو ذرات.

- استفاده از این نانوذرات در بسته بندی های با پایه سنتزی مثل پلی اتیلنی و...

- استفاده از پوششهای تهیه شده از مطالعه حاضر بر مدت زمان ماندگاری محصولات غذایی

مرور منابع و پیشینه تحقیق

نانو بایو تکنولوژی حوزه نوظهور علمی و فنی است که گرایش چند رشته ای از علوم (شیمی ، زیست شناسی، فیزیک، علم مواد) است. این حوزه از یک سو، به فعالیتهای همگام علم مواد و بیولوژی اشاره دارد و از سوی دیگر حد فاصل علم فیزیک و بیولوژی است. نانو بایوتکنولوژی با سیستمهایی در مقیاس نانو که با راهکار بالا به پائین ساخته شدهاند(خرد کردن واحدهای بزرگتر به اجزای کوچکتر ) یا از روش پائین به بالا برای سامان دادن اجزا بهره میبرند، سر کار دارند[63,90] . نانو بایو تکنولوژی بیش از آنکه شاخه ای از بایوتکنولوژی باشد شاخه ای از نانو تکنولوژی است. بایوتکنولوژی از سازوارههای زنده در کاربردهای صنعتی مختلف است، ولی نانو بایوتکنولوژی استفاده از قابلیتهای نانوتکنولوژی در کاربردهای زیستی است. بنابراین واژه نانو بایوتکنولوژی نیز مانند واژههایی چون بیومکانیک و بیومتریال به استفاده از تکنولوژیهای مختلف، در کاربردهای زیستی اشاره دارد و نه به استفاده از قابلیتهای ارگانیزمهای حیاتی در کاربردهای مختلف صنعتی[96]. نانو کامپوزیتها جایگزین خوبی برای بطریهای پلاستیکی نوشیدنیها هستند استفاده از پلاستیک برای ساخت بطری باعث فساد و تغییر طعم نوشیدنی میشوند، نانوکامپوزیتها میتوانند به عنوان مواد بسته بندی جدید استفاده شوند، یک مثال نانوکامپوزیتهای تشکیل شده از نشاسته سیب زمینی و کلسیم کربنات است، این فوم مقاومت خوبی به حرارت دارد، سبک و زیست تخریب پذیر است و میتواند برای بسته بندی مواد غذایی به کار رود. افزودن 5-3% از نانو خاک رس به ماده پلاستیک آن را سبک تر، قویتر و مقاومتر به حرارت می کند و خواص ممانعت کنندگی بهتر در برابر اکسیژن، دی اکسید کربن، رطوبت و مواد فرار دارد[44].

### 2-3-2 تعریف بایونانوکامپوزیت

در طول چند سال اخیر "بایونانوکامپوزیت" تبدیل به یک اصطلاح رایج برای تعیین نانوکامپوزیتها که شامل پلیمرهای طبیعی (بایوپلیمرها) در ترکیب با مواد معدنی هستند و نشان دهنده حداقل یک بعد در مقیاس نانومتر هستند میباشد[31,32] .قسمت قابل توجه ای از تلاشها در حال حاضر متمرکز است بر گسترش نانوکامپوزیتها بر مبنای بایوپلیمر که ویژگی آنها در مقایسه با نانوکامپوزیتهای مشتق شده از پلیمرهای سنتزی به خوبی شناخته شده است.(بهبود خواص مکانیکی، پایداری حرارتی بالاتر، مانع گازها)[33,77] . علاوه بر این این ویژگیها بایونانوکامپوزیتها مزیت قابل توجه ای از زیست سازگاری، زیست تخریب پذبری و برخی موارد، بهبود ویژگیهای عملکردی به وسیله ارائه بایولوژی یا بخش معدنی نشان دادند. موجودات زنده تولید کننده نانو کامپوزیتها ی طبیعی هستند.که آرایش سلسه مراتبی شگفت انگیز از ترکیبات آلی و معدنی از مقیاس نانو تا مقیاس میکرو را نشان میدهد[15].

### 3-3-2 بایو نانوکامپوزیت سبز

در حال حاضر گرایش رو به رشد استفاده از مواد دوستدار محیط زیست یا مواد سبز است با هدف جایگزینی مواد تخریب ناپذیر، در نتیجه سبب کاهش آلودگی محیطی که نتیجه مقدار زیاد ضایعات پلاستیکی است میشود. مواد دوستدار محیط زیست با کاربردهایی در بخش کشاورزی، ساختمان، صنایع غذایی هدف اصلی بسیاری از محققین است. پلاستیک های سنتزی مشتق شده نفتی در حال جایگزینی به وسیله پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیر که از منابع طبیعی استخراج میشوند از قبیل نشاسته، سلولز ،PLA  یا پلی کربولاکتیک هستند. که عمدتا در تولید پلاستیک های زیستی برای بسته بندی کاربرد دارند[7].

نانو رسها مهمترین و پرکاربردترین موادی میباشند که در تولید نانوکامپوزیتهای بیوپلیمری مورد استفاده قرار میگیرند. این دسته از نانو مواد نسبت به سایر مواد دارای دو ویژگی منحصر به فرد میباشند که باعث گسترش استفاده از آنها در تولید نانو کامپوزیتها گردیده است: توانایی نانو رسها در پخش شدن به صورت لایههای مجزا از هم و قابلیت تغییر در خواص سطحی این مواد و ایجاد سازگاری با انواع پلیمرها و بیوپلیمرها . تولید آسانتر و در نتیجه قیمت پایینتر، دسترسی آسانتر و سازگاری بیشتر با بیوپلیمرها از جمله دلایلی است که باعث افزایش توجه به استفاده از نانو رسها در تولید نانو کامپوزیتهای بیوپلیمری شده است (ساینها ری و همکاران، 2003).

نانو رسهایی که میتوانند در ترکیب با بیوپلیمرها مورد استفاده قرار گیرند بسته به ساختارشان انواع مختلفی دارند نظیر هکتوریت، کائولینیت، فلئورومیکا، ساپونیت و ماگاتیت. تمام این مواد به واسطه دارا بودن ساختار لایهای و قابلیت بخش یکنواخت در بین زنجیرهای پلیمر در تولید نانو کامپوزیتها مورد استفاده قرار میگیرند (فیسچت و همکاران، 1999).

صدها یا هزاران عدد از لایههای نانورس به وسیله یک نیروی واندروالسی ضعیف روی هم انباشته میشوند تا یک جزء رسی را تشکیل دهند. در هنگام تولید فیلم نانو کامپوزیت، این لایهها از همدیگر جدا میشوند و فضای بین آنها افزایش مییابد (الکساندر و همکاران، 2000).  مونت موریلونیت به علت دارا بودن ماهیت آبدوست، تمایل زیادی به ترکیب با بیوپلیمرها داشته و با ایجاد پیوندهای هیدروژنی با زنجیرهای بیوپلیمرها میتواند باعث تقویت خواص مکانیکی آنها گردد (ساینها ری و همکاران، 2004).

به طور کلی برای تولید فیلمهای نانو کامپوزیت چهار روش عمده وجود دارد (ساینها ری و همکاران، 2003).

- روش پلیمریزاسیون در محل                    2- روش اختلاط به حالت محلول

- روش اختلاط به حالت مذاب                   4- اختلاط حالت جامد

در روش اختلاط به حالت محلول شبیه روش کاستینگ در تولید فیلمهای معمولی است. در این روش پلیمر در حلال مناسب خود حل میشود و نانو رس به صورت جداگانه در همان حلال پخش میشود تا اندکی متورم شده و لایههای آن از هم فاصله بگیرند. سپس این دو محلول با همدگیر مخلوط شده و روی سطح پخش میشوند تا پس از خشک شدن حلال، فیلمی یکنواخت حاصل شود (منگیاکاپرا و همکاران، 2005).

نشاسته که به وفور در طبیعت یافت میشود، به دلیل قیمت پائین،  قابلیت تجدید شوندگی و بازیافت زیستی، یکی از مواد خام جذاب و مورد علاقه برای استفاده در بسته بندیهای خوراکی محسوب میگردد. علاوه بر این حساسیت زا نبوده و به دلیل دارا بودن ویژگیهای مکانیکی و مقاومت در برابر نفوذ گازها، امکان به کارگیری و استفاده از آن در صنایع غذایی وجود دارد ( الماسی و همکاران، 1388 و جوانمرد و همکاران، 1385).

نشاسته به دلیل ماهیت پلیمری قابلیت فیلم سازی دارد به علاوه، به دلیل قیمت مناسب و در دسترس بودن توجه زیادی به آن میشود یکی از معایب فیلمهای نشاسته، مقاومت پایین آنها به رطوبت است  برای حل این مشکل میتوان از چربیها یا پلیمرهای زیست تخریب پذیر مقاوم به رطوبت استفاده کرد، برای بهبود ویژگیهای فیلمهای نشاسته به ویژه خصوصیات کششی آنها میتوان از هیدروکلوئیدها در ترکیب آنها استفاده کرد (فاضل و همکاران، 1390).

روش کاستینگ (روش حلال): نشاسته در حالت طبیعی داخل گرانولهایی مجزا از هم میباشد. بنابراین برای اینکه بیوپلیمرهای آمیلوز و آمیلو پکتین قابلیت پلیمریزاسیون و تشکیل فیلم پیدا کنند لازم است که این ماکرومولکولها از داخل گرانولها آزاد گردند. برای این منظور، بایستی نشاسته ژلاتینه شود در واقع، در فرآیند ژلاتینه شدن، گرانولهای نشاسته در حضور آب متلاشی شده و زنجیرهای آمیلوز و آمیلو پکتین از داخل آنها آزاد میگردند. گرانولهای نیمه کریستالی نشاسته در دمای اتاق نسبت به انحلال در آب از خود مقاومت نشان میدهند. هنگامی که دیسپرسیون نشاسته در آب حرارت داده میشود و سپس سرد میشود، بسته به دما و زمان حرارت دهی چهار مرحله زیر تشخیص داده میشود ( قنبرزاده و همکاران، 1388).

ژلاتینه شدن، خمیری شدن، ترکیدن گرانولها و رتروگراداسیون.

ژلاتینه شدن: گرانولهای نشاسته در آب سرد نامحلول میباشند و آب کمی جذب میکنند. حرارت دادن مخلوط گرانولها و آب، موجب شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی نشاسته – نشاسته و ایجاد پیوندهای نشاسته – آب در دمای ژلاتینیزاسیون میشود و در نتیجه آبگیری تسریع مییابد و آب به داخل گرانولها نفوذ میکند و موجب تورم برگشت پذیر گرانولها میشود (قابل برگشت با سرد کردن و خشک کردن)، در مرحله ژلاتینه شدن افزایش ویسکوزیته محلول ناچیز است ولی افزایش آبگیری از نشاسته را میتوان از روی کاهش شکست دوگانه نور زیر میکروسکوپ نوری پلاریزه تشخیص داد. کریستالی بودن ساختار میسلهای نشاسته موجب شکست دو گانه نور میشود.جذب آب موجب تبدیل شکل کریستالی به آمورف و کاهش شکست دو گانه نور میشود (قنبرزاده و همکاران، 1388).

خمیری شدن: گذشت زمان و افزایش دمای سوسپانسیون نشاسته موجب افزایش آبگیری و تورم برگشت ناپذیر گرانولها در دمای خمیری شدن و افزایش یکباره ویسکوزیته میگردد در مرحله خمیری شدن، بخشی از مولکولهای نشاسته (به ویژه آمیلوز ) از داخل گرانولها به فضای بین گرانولها وارد میشود و ماتریکس بین گرانولی تشکیل میدهد که این ماتریکس باعث افزایش شدید ویسکوزیته میشود هر چقدر اندازه گرانولها بزرگتر باشد زمان و دمای ژلاتینه شدن و خمیری شدن پایین تر خواهد بود. گرانولهای بزرگتر، پیک ویسکوزیته بالاتری را ایجاد میکنند برای مثال سیب زمینی دارای دمای ژلاتینه شدن و خمیری شدن کمتر و پیک ویسکوزیته بالاتری نسبت به نشاسته غلات میباشد. همچنین، هرچقدر نسبت آمیلوز کمتر باشد دمای ژلاتینه و خمیری شدن کمتر خواهد بود. دماهای خمیری شدن ذرت مومی (بدون آمیلوز) و ذرت نشاستهای (با آمیلوز بالا) به ترتیب  65 و  86 میباشند (قنبرزاده و همکاران، 1388).

ترکیدن گرانولها: ادامه حرارت دهی و آبگیری موجب ترکیدن گرانولها و کاهش ویسکوزیته میشود به هم زدن دیسپرسیون (اعمال برش) و پایین بودن pH  موجب ترکیدن سریعتر میگردد (قنبرزاده و همکاران، 1388 ).

رتروگراداسیون نشاسته: سرد کردن دیسپرسیون نشاسته در آب موجب تشکیل پیوندهای هیدروژنی نشاسته – نشاسته و کاهش پیوندهای هیدروژنی آب – نشاسته میگردد. خطی بودن زنجیرهای آمیلوز موجب ممانعت فضایی کمتر، تحرک و نزدیک شدن بیشتر زنجیرها و تشکیل سریعتر پیوندهای هیدروژنی نسبت به زنجیرهای آمیلو پکتین میشود اگر محلول نشاسته، غلیظ و سرعت سرد کردن بالا باشد پیوندهای هیدروژنی در نقاط محدود تشکیل میشوند و آب را گیر انداخته و شبکه ژلی تشکیل میدهند (رتروگراده نمیشوند.) رقیق بودن محلول نشاسته و یا سرد کردن آرام محلول غلیظ نشاسته، موجب تشکیل پیوندهای هیدروژنی در نقاط زیاد و در نتیجه تبدیل شکل آمورف به شکل کریستالی میشود (رتروگراداسیون) (قنبرزاده و همکاران، 1388).

نسبت آمیلوز به آمیلو پکتین بالاتر موجب رتروگراداسیون سریعتر میشود برای مثال نشاسته سیب زمینی دیرتر از نشاسته گندم رتروگراده میگردد. حرارت دادن، مرحله اساسی در تولید فیلم نشاسته محسوب میشود در روش کاستینگ پس از تهیه محلول تشکیل دهنده فیلم (%5-1 w/w  نشاسته در آب )، آن را تا بالای دمای ژلاتینه شدن حرارت میدهند (معمولا  90 به مدت 30 دقیقه)، سپس آن را خنک میکنند و بر روی سطح نچسب تفلونی پخش میکنند با خشک کردن در دمای حدود 60 به مدت 24 ساعت فیلمی یکنواخت تولید میشود که میتوان به راحتی آن را از سطح جدا کرد (قنبرزاده و همکاران، 1388).

در این روش˓ نشاسته در عدم حضور آب (یا مقادیر پایین آب) و در حضور نرمکنندههای غیر فرار (عمدتا گلیسرول)˓ در داخل اکسترودر و تحت فرآیندهای مکانیکی و حرارتی به نشاسته ترموپلاستیک تبدیل میشود که قابلیت شکل پذیری توسط حرارت را دارد و میتوان از آن در تولید انواع مواد بسته بندی از جمله فیلمها استفاده کرد در واقع در این روش برای ژلاتینه شدن نشاسته از حرارت و تنشهای مکانیکی استفاده میشود. فیلمهای حاصل از روش ترموپلاستیک خواص مکانیکی بهتری از فیلمهای حاصل از روش کاستینگ خواهد داشت (قنبرزاده و همکاران، 1388).

رنگ و شفافیت فیلمهای خوراکی یکی از شاخصهای بسیار مهم در افزایش میزان بازار پسندی محصول است که به طور کلی امروزه از آنها به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در بسته بندیهای محصولات غذایی مختلف یاد میشود. رنگ نتیجهی فرآیندی پیچیده شامل پدیدههای فیزیکی انتقال، تجزیه، جذب و پراکنش است. مراحل اصلی ایجاد رنگ فیزیکی است اما مراحل بعدی آن علائم شیمیایی را در بر میگیرد که به پاسخهای عصبی تغییر شکل یافته و توسط مغز به شکل رنگ تفسیر خواهد شد از این رو، با توجه به اهمیت بسیار زیاد رنگ به خصوص در فرآوردههای غذایی و در افزایش میزان بازار پسندی محصول ضروری به نظر میرسد ( مشکانی و همکاران، 1389).

گلیسرول ترکیبی شفاف و بی رنگ است و باعث افزایش میزان شفافیت میشود از طرفی به خاطر تاثیر حرارت ژلاتینه شدن تا حدودی میزان رنگ گلیسرول افزایش مییابد و در نتیجه، باعث کاهش کمی در میزان رنگ فیلم میشود (فاضل و همکاران، 1390).

نشاسته تجاري عمدتا از ذرت تهيه ميشود ولي سيب زميني و گندم نيز از منابع تهيه نشاسته ميباشند. توليد نشاسته از سيب زميني براي اولين بار در قرن 18 انجام شد. در دانمارك از سال 1900 توليد نشاسته به صورت صنعتي آغاز گرديد. به طوري كه 75 درصد توليد سيب زميني اين كشور براي تولید نشاسته مصرف مي شود و اين كشور بالاترين ميزان توليد سرانه نشاسته در جهان را داراست. در ایالات متحده نیز نشاسته  عمدتا از ذرت و سیب زمینی بدست میآید ( پشاین و همکاران، 2001).

اگر چه هزينه توليد نشاسته سيب زميني بالاتر از ساير منابع آن مي باشد ليكن خواص عملكردي آن ممكن است مصرف آن را در تحولات خاصي توجيه سازد. به عنوان مثال افزودن نشاسته سيب زميني به نودل ها باعث بهبود قوام و احساس در دهان آنها ميشود (روگر و همکاران، 1998).

راگر و همكاران در سال 1998، بيان داشتند كه ميزان آميلوز به عنوان يكي از عوامل موثر بر رتروگراداسيون نشاسته ميباشد و نشاسته سيب زميني در مقايسه با نشاسته گندم تمايل كمتري به سوي رتروگراداسيون  از خود نشان ميدهد. به خاطر ميزان فسفر موجود در آميلوپكتين، نشاسته سيب زميني بار منفي دارد و دافعه اندكي كه بدين خاطر وجود دارد ممكن است در تورم سريع گرانولهاي نشاسته سيب زميني در آب گرم و ايجاد ويسكوزيته بالا، شفافيت مطلوب و سرعت پايين رتروگراداسيون خميرهاي نشاسته سيب زميني دخيل باشد.

در مطالعهای که یقبانی و محمد زاده در سال 1385 در مورد بررسی ویژگیهای نشاسته سیب زمینی به منظور کاربرد آن در فرمولاسیون غذایی داشتند، نتایج زیر بدست آمد. در اين تحقيق درصد آميلوز نشاستههاي سيب زميني بين 1/27- 3/24 درصد بود، ميزان فسفر نشاسته در ارقام مختلف سيب زميني ppm 640 – 427 بوده، درصد پروتئین بدست آمده 08/0- 05/0 درصد، ویسکوزیته بدست آمده 520-335 سانتی پویز و متوسط اندازه گرانول بدست آمده 1/42- 2/34 میکرو بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند.

روش تحقیق

## مواد

ژلاتین گاوی از شرکت سیگما کانادا خریداری شد، نشاسته سییب زمینی از شرکت گلوکوزان، نانو ذارت کلی از شرکت سیگمای آمریکا، گلیسرول و سوربیتول خوراکی(مرک آلمان)، نیترات منیزیم و کلرید کلسیم  برای کنترل رطوبت و سایر مواد استفاده شده در درجه آزمایشگاهی بوده است.

## روش تهیه فیلمهای نانوبایوکامپوزیتی

نانو کلی در آب با غلظتهای 1، 3 و 5% پراکنده شدند و برای 2 ساعت داخل سونی کیشن با دمای 40 درجه سانتیگراد قرار داده شد تا محلول هموژن تولید شود. سپس از این محلول به مقدار 10 سیسی برای حل کردن 2/0% ژلاتین گاوی ( که این محلول برای حل شدن داخل بن ماری دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه قرار داده شد) و 90 سیسی برای تهیه دیسپرسیون نشاسته آبی 5/3% ()  به کار گرفته شد، این دیسپرسیون نشاسته تا 90 درجه سانتیگراد حرارت داده شد و سپس برای کامل کردن ژلاتیناسیون به مدت 45 دقیقه در این دما نگهداری شد. یک مخلوط 1 به 3، گلیسرول – سوربیتول در 40% ( از نشاسته) به عنوان پلاستی سایزر اضافه شد. انتخاب این نرم کنندهها بر اساس پایداری بالاترین حرارت که در آزمایش پیشین از آن گرفته شد مبتنی بود (الماسی و همکاران، 2010). پس از آن محلول را سرد شد تا دمای 60 درجه سانتیگراد که در این دما محلول ژلاتین گاوی را اضافه شد سپس محلول تا دمای 35 درجه سانتیگراد سرد شد. این فیلمها در دمای محیط خشک شدند. فیلمهای خشک شده از سطح پلیتها جدا شدند و در 2  23 درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبی  (RH) 5  50 درصد نگه داری شدند تا اینکه آزمایش شوند. تمام فیلمها (شامل کنترل) در سه مرتبه آماده شدند.

برای آماده سازی فیلم کنترل دیسپرسیون نشاسته آبی 5/3% ()  به کار گرفته شد، این دیسپرسیون نشاسته تا 90 درجه سانتیگراد حرارت داده شد و سپس برای کامل کردن ژلاتیناسیون به مدت 45 دقیقه در این دما نگهداری شد. یک مخلوط 1 به 3، گلیسرول – سوربیتول در 40% ( از نشاسته) به عنوان پلاستی سایزر اضافه شد. انتخاب این نرم کنندهها بر اساس پایداری بالاترین حرارت که در آزمایش پیشین از آن گرفته شد مبتنی بود(الماسی و همکاران، 2010) . پس از سرد شدن تا دمای حدود 35 درجه سانتیگراد، مقدار 90 گرم از دیسپرسیون در پلیتها ریخته شدند.این فیلمها در دمای محیط خشک شدند. فیلمهای خشک شده از سطح پلیتها جدا شدند و در2  23 درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبی  (RH) 5  50 درصد نگه داری شدند تا اینکه آزمایش شوند. تمام فیلمها (شامل کنترل) در سه مرتبه آماده شدند.

## ضخامت فیلم

ضخامتفیلم باریزسنج مدل insize با قدرت تفکیک01/0میلیمتر به طور تصادفی در 5 موقعیت

تعیین و میانگین آنها برای محاسبات استفاده شد.

## آنالیز فیلم

آزمون های صورت گرفته در این تحقیق شامل اندازگیری ویژگی های مکانیکی ، ویژگی های فیزیکو شیمیایی (نفوذ پذیری به بخار آب ، اکسیژن، جذب آب)،  بررسی رنگ، بررسی پیوند های شیمیایی، بررسی میزان جذب اشعه UV، و بررسی معادله ایزوترم GAB با تغییر غلظت های مختلف نانو خاک رس می باشد.

### 3-4-1- ویژگی های مکانیکی

یک آزمون برای ارزیابی تغییر شکل (کششی) در سرعت ثابت در یک نمونه با ابعاد استاندارد برای اندازهگیری نیروی لازم برای پارگی مواد مورد استفاده قرار گرفت. منحنی نیرو در مقابل جابجایی این پارامترها را تعیین میکند.

تنش کششی (Tensil stress) (استحکام کششی نیز نامیده میشود) که در واحد MPa بیان میشود. نیروی لازم برای پارگی (گسیختگی) قسمتی از نمونه را اندازهگیری میکند.

بیشترین نیرویی که سبب گسیختگی جسم میشود تقسیم بر سطح مقطع نمونه، نشان دهنده قدرت کششی فیلم (مقاومت فیلم) است.

که در آن F نیرو بر حسب نیوتن و A مساحت قسمتی از فیلم که مورد آزمون قرار میگیرد (ضخامت × عرض در mm2)

کشیدگی Elongation (Strain هم نامیده میشود) که واحد آن درصد است. که این نسبت جابجایی به طول اولیه نمونه است:

بیشترین تغییر طول به طول اولیه، انعطافپذیری فیلم را بررسی میکند (چند درصد طولش میتواند کش بیاید ولی پاره نشود).

که در آن L جابجایی (mm) و L0 طول اولیه (mm) کشیدگی در نقطه شکست به صورت درصد نسبی است که مقیاسی از انعطافپذبری فیلمها است.

مدول یانگ (Yang’s Modulus) این پارامتر برابر است با شیب در ناحیه خطی منحنی تنش-کرنش (نسبت stress به  strain) بیانگر میزان سختی فیلمها است.

ویژگیهای مکانیکی در هر شکست مشخص میشود. در هر شکستن تنش و کرنش  برای هر نمونه محاسبه شد. قسمتی از آزمون که متفاوت باشد در طول اندازهگیری خیلی قابل توجه نیست. شکل منحنی تنش -کرنش رفتار خاص مواد شکننده (شکستن در محدوده الاستیک) یا انعطافپذیر (شکست در پلاستیک) را تعریف کند.

ویژگیهای مکانیکی درهرپارگی مشخص شدند. استرس واسترین پارکنندگی (σ، ε) برای هرنمونه محاسبه شد. بخش آزمایش به طورچشمگیری درطی اندازهگیری تفاوتی نکرد. میتوان برای تعریف کردن رفتارخاص ماده به عنوان ترد (شکست درمحدوده الاستیک ) یاductile (شکست درپلاستیک)،ازشکل منحنیهای stress-strainاستفاده کرد. D882-10ASTM باتغییری (اصلاحی) برای تعیین کردن ویژگیهای مکانیکیدرشرایطاستانداردمورداستفادهقرارگرفت (ASTM,2010). نوارهایفیلمبهطول100mmوعرض   20mm   بریده شدوبه مدت 48 ساعت دردمای℃ 23 ورطوبت نسبی 53 % تنظیم شد.آنالیز بافت مجهزشده بانرم افزارTexture Exponent 32  به منظوراندازهگیری ویژگیهای مکانیکی فیلم به کارگرفته شد. جداسازی سرعت اولیه وسرعتcrosshead به ترتیب 50mmو 30 بود. Elongation و قدرت کشش درنقطه پاره شدن ازتغییرشکل ونیروی داده ثبت شده توسط نرم افزارمحاسبه شد. 8 تکرارهرنمونه مورد ارزیابی قرارگرفت.

### 3-4-2- رنگ سنجی

رنگ سطح فیلم با استفاده از رنگسنجها مشخص شد (اسپکتروفتومتر مینولتا 3500 اوساکا- ژاپن) و مقادیرL* ،a* ، b*     گزارش شد. قبل از آنالیز ابزار با اجسامی با عبور 100% و 0% کالیبر شد. آزمایشات در سه مرحله و با سیستم کامپیوتری و با استفاده از نرمافزار مجیک اسپکترا انجام گرفت (نسخه 11/2 شرکت سایبر کروم مینولتا ژاپن).

میزان رنگ در سه موقعیت تصادفی اندازهگیری شد که مرکز نمونهی فیلم را نیز شامل میشود. بیشترین مقدار برای  100 و کمترین مقدار برای آن 0 است. a* مثبت بعنوان قرمز و  a*منفی بعنوان سبز مشخص شد در حالیکه b* مثبت بعنوان زرد و b* منفی  بعنوان آبی  مشخص گردید.

### 3-4-3- نفوذ پذیری بخار آب (WVP)

از روش اصلاح شده کاپ گراومتریک به روش استاندارد ملی آمریکا ASTM E96-05 که برای تعیین میزان نفوذ پذیری در فیلم ها استفاده شده است( ASTM ,2005b). در این آزمون کاپ ها با آب پر شدند و هوا حدود cm1.5 بین سطح فیلم و آب بود. فیلم ها به اندازه دهانه کاپ بریده شدند و به کمک خمیر بازی بر روی کاپ نگه داشته شدند. در ابتدا وزن اولیه کاپ ها با ترازو با دقت 0.0001 اندازه گیری شد و سپس درون دسیکاتور که با سیلیکاژل(خشک کن) برای تولید رطوبت نسبی %0 پر شده بود قرار گرفتند. پس از آن هر 2 ساعت یک بار نمونه ها توزین شد تا 7 نقطه این روند ادامه داشت. سپس از نمودار وزن بدست آمده در مقابل زمان برای تعیین (WVTR) استفاده شد. شیب قسمت خطی این نمودار نشان دهنده مقدار حالت پایدار از نفوذ بخار آب در میان فیلم در هر واحد زمان (g/h) (WVTR) بر اساس gr بر m2 در هر روز بیان شد. رگرسیون دامنه ضرایب %0.99 یا بالاتر بدست آمده. (WVP) فیلم توسط ضرب کردن (WVTR) در ضخامت متوسط فیلم و تقسیم آن بر فشار بخار آب در سطح فیلم محاسبه می شود.

### 3-4-4- بررسی تعامل مواد شیمیاییFTIR

طیف FTIR از فیلم ها با استفاده از انعکاس ضعیف کلی (ATR) در روش هوشمند iTR ثبت شد(Thermo Scientific, Madison, USA). فیلمهای نازک به طور مستقیم در سل ZnSe ATR به کار برده شد. برای هر طیف، 64 اسکن متوالی در دقت  cm-14 به روشی که توسط ژو و همکاران توضیح داده شده به کار برده شده است.

حلایت فیلمها در آب بر طبق نظر مایزورا و دیگران (2007 ) و با قدری تغییرات تعیین شد پس از تعیین میزان رطوبت موجود در هر فیلم میزان مواد جامد موجود در آن قابل تعیین بود با توجه به این مسأله، تکههای از فیلم (600میلی گرم) بریده شده در یک دسیکاتوربا(P2O5  (0% RH به مدت 24 ساعت در دمای 40درجه سانتیگراد حرارت داده شد. سپس درون بشر با100سیسی آب دیونیزه قرار داده شد این نمونهها با تکان خوردنهای دائمی به مدت24 ساعت در دمای اتاق به همزده شدند. سپس مخلوط فیلم و آب بر روی یک کاغذ صافی که قبلا به وزن ثابت رسیده و دقیقا توزین شده بود صاف شد. کاغذ صافی به همراه نمونه تا رسیدن به وزن ثابت در دمای40 درجه سانتیگراد قرار داده شد. درصد حلالیت فیلمها در آب از رابطه زیر محاسبه گردید.

100= درصد حلالیت

### 3-4-6- ظرفیت جذب آب (WAC)

برای بررسی میزان ظرفیت جذب آب تکه هایی از فیلم (cm2 2×2) بریده و در دسیکاتور که زیر آن  P2O5 (برای صفر شدن رطوبت) قرار داشت به مدت 2 روز قرارداشت. نمونه ها با ترازویی با دقت 0.0001 توزین گردید، درون بشرml 100 آب دیونیزه ریخته شد و 1 ساعت نمونه فیلم ها درون آب قرار داشتند. پس از آن تکه های فیلم از آب خارج شد و بین دستمال حوله ای گذاشته شد (سبب جذب رطوبت سطحی فیلم شد) نمونه ها خشک شد و مجددا توزین شد، و از طریق فرمول زیر میزان جذب آب بدست آمد:

وزن خشک فیلم/وزن آب جذب شده =WAC

### 3-4-7- ایزوترم جذب

ایزوترم جذب رطوبت در℃25 براساس روشی که به وسیلهBertuzziوهمکاران درسال 2007 شرح داده شده است مشخص شد (Bertuzzi et al., 2007)موازنه آزمون جذب در 3 تکراربرای هررطوبت نسبی اندازگیری شدوبه صورت گرم جذب آب برگرم فیلم خشک گزارش شد. داده های تجربی جذب درمعادلهG.A.B جایگزین شد .معادلهG.A.Bبه وسیله فرمول زیرتعریف میشود:

که درآنWm , C , Kپارامترهای معادلهG.A.Bهستند،Wمحتویرطوبت (برمبنای خشک) وaw فعالیت آبی است. برای ارزیابی دقتوصحت معادله G.A.Bدادههایتجربی برای ایزوترمجذب به صورت درصدمتوسط ضریب انحراف نسبی(E) برای فیلمهامحاسبه شد.توسط فرمول زیرداده میشود:

که درآن Nمقداردادههای تجربیmi, mip به ترتیب میزان آزمایشی پیشبینی شده بود (داده های تئوری).درمدل  Eمیزان زیر%10نشان دهنده جایگزینی مناسب است(Chivarc.F et al., 2009)

همچنین مدل ایزوترم جذب تعادلی چند جمله ای با مرتبه 3 نیز در داده های تجربی براز گردید.

### 3-4-8- اشعه مرئی - UV

اشعه ماوراء بنفش مرئی برای هر دو طیف جذب و عبور برای فیلم های نانوبایوکامپوزیت از 190 تا 1100 نانومتر با استفاده از اسپکتوفتومتر مدل UV-1650PC ثبت شد(Shimadzu, Tokyo, Japan)،از صفحه شیشه ای خالی به عنوان مرجع استفاده شد.

### 3-4-9- نفوذ پذیری به اکسیژن

اندازهگیری نفوذپذیری فیلمها به وسیله MoconOxtran 2/21 انجام شد و با استفاده از نرمافزار نفوذپذیری WinPermTM و با کمک روش استاندارد  ASTM-D3985-05 نفوذ پذیری به اکسیژن به دست آمد. فیلمها در پوششهای فویل آلومینیوم با یک فضای باز cm25 قرار داده شدند و روی یک سل دیفوزیون قرار داده شدند. آزمون در دمای 25، فشار اتمسفری و رطوبت نسبی %50 (RH)،  %21 گاز اکسیژن به عنوان تست گاز انجام شد. اکسیژن منتقل شده از میان فیلمها با استفاده از حمل کننده گاز (N2/H2) به سنسورهای کالمتریک عبور داده میشود. حمل کننده خارجی هر 1 ساعت 1 بار برای رسیدن به حالت پایدار انتقال اکسیژن به صورت همگرا اندازه گیری شد.

ضریب نفوذپذیری cc-(m/(m2 day atm) بر اساس نرخ انتقال اکسیژن در حالت ثابت با در نظر گرفتن ضخامت فیلم محاسبه شد( ASTM 2005a).

## تجزیه و تحلیل آماری

از آزمون های ANOVA و توکی (یا دانکن) برای ویژگی های فیزیکی و مکانیکی ، وپارامتر های مختلف در میان انواع مختلف فیلم در سطح معنی دار %5 به کار برده شد. تجزیه و تحلیل با استفاده ازSPSS0/17برای windows استفاده شد (SPSS Inc. Chicago, IL). برای انجام مدل سازی از تکنیک کمینه کردن مجموع مربعات اختلاف داده های تئوری و عملی به کمک افزونه Solver در نرم افزار اکسل 2010 استفاده شد.

فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه

الماسی، ه،. قنبرزاده، ب. و پزشکی نجف آبادی، ا.، (1388)، بهبود ویژگیهای فیزیکی فیلمهای زیست تخریب پذیر نشاسته و فیلمهای مرکب نشاسته و کربوکسی متیل سلولز، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 6، شماره 3، پاییز 88.

جوانمرد، م. و  بصیری، ع،.(1385)، بررسی امکان تهیه فیلم زیست سازگار از نشاسته نخود و تاثیر رطوبت نسبی و پلاستی سایزر بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن، نشریه علوم محیطی ، سال چهارم، شماره دوم

فاضل، م،. عزیزی، م،. عباسی، س. و  برزگر، م،. (1390)، تعیین تأثیرثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگیهای فیلم خوراکی بر پایه سیب زمینی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال ششم، شماره 4، زمستان 90، صفحات 102-93 .

قنبرزاده، ب،. الماسی، ه. و  زاهدی، ی،. (1388)، بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی در بسته بندی موادغذایی و دارویی، فصل اول، انشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، پلی تکنیک تهران، صفحات 20-1

مشکانی، م،. مرتضوی،. میلانی، ا،. مختاریان، م. و  صادقیان، ل،. (1389)، ارزیابی خواص مکانیکی و ویژگیهای نوری فیلم خوراکی بر پایهی ایزولهی پروتین نخود (Cicer arietinum L.) حاوی اسانس آویشن به کمک روش سطح پاسخ، مجلهی علمی و پژوهشی علوم و فناوری غذایی، سال دوم، شمارهی سوم، زمستان 89.

یقبانی، م. و محمدزاده، ج،. (1384)، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام غالب سیب زمینی گلستان، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 2، شماره 4، زمستان 84.

ASTM (2005a) Standard Test Methods for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor D 3985 -05. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, PA.

ASTM (2005b) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials E96/E96M-05. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, PA.

ASTM (2010) Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting D882–10. Annual book of ASTM standards. Philadelphia, PA.

Bertuzzi, M. A., Castro Vidaurre, E. F., Armada, M. & Gottifredi, J. C. (2007) Water vapor permeability of edible starch based films. Journal of Food Engineering, 80, 972-978.

Maizura, M., Fazilah, A., Norziah, M. H. & Karim, A. A. (2007) Antibacterial Activity and Mechanical Properties of Partially Hydrolyzed Sago Starch–Alginate Edible Film Containing Lemongrass Oil. Journal of Food Science, 72, C324-C330.

Masclaux, C., Gouanvé, F. & Espuche, E. (2010) Experimental and modelling studies of transport in starch nanocomposite films as affected by relative humidity. Journal of Membrane Science, 363, 221-231.

McHugh, T. H., Avena-Bustillos, R. & Krochta, J. (1993) Hydrophilic Edible Films: Modified Procedure for Water Vapor Permeability and Explanation of Thickness Effects. Journal of Food Science, 58, 899-903.

Shahrom, M. & Abdullah, M. J. (2007) Tapered head of ZnO nanorods. Journal of Solid State Science and Technology, 15, 108-115.

Bertuzzi, M. A., Castro Vidaurre, E. F., Armada, M. & Gottifredi, J. C. (2007) Water vapor permeability of edible starch based films. Journal of Food Engineering, 80, 972-978

Masclaux, C., Gouanvé, F. & Espuche, E. (2010) Experimental and modelling studies of transport in starch nanocomposite films as affected by relative humidity. Journal of Membrane Science, 363, 221-231.

van den Berg, C. (1984) Description of water activity of foods for engineering purposes by means of the G.A.B. model of sorption. IN MCKENNA, B. M. (Ed.) Engineering and foods. New York, Elsevier

Alexandre M. and Dubois P., Polymer-Layered SilicateNanocomposites Preparation, Properties and Uses of a NewClass of Materials, Mater. Sci. Eng., 28 , 1 -11 , 2000 .

Han Ching Voon, et al ., Effect of Addition of Halloysite Nanoclay and SiO2 Nanoparticles on Barrier and Mechanical Properties of  Bovine Gelatin Films Springer Science+Business Media, LLC 2010

Cole, C. G. B. (2000). "Gelatin " Encvclopedia of food science and technology, 2nd edition. 4Vols. New York: John Willey & Sons: 1183-1188.

Lee, K. Y. Shim, J. and Lee, H. G. 2003. Mechanical properties of gellan and gelatin composite films. Carbohydrate Polymers, 56: 251-254

Maizura, M., Fazilah, A., Norziah, M. H. & Karim, A. A. (2007) Antibacterial Activity and Mechanical Properties of Partially Hydrolyzed Sago Starch–Alginate Edible Film Containing Lemongrass Oil. Journal of Food Science, 72, C324-C330

Masclaux, C., Gouanvé, F. & Espuche, E. (2010) Experimental and modelling studies of transport in starch nanocomposite films as affected by relative humidity. Journal of Membrane Science, 363, 221-231

. Sothornvit, R., Hong, S. I., An, D. J., & Rhim, J. W. (2010). Effect of clay contenton the physical and antimicrobial properties of whey

protein isolate/organo-clay composite films. LWT Food Science and Technology, 43, 279–284.

Zeppa, C., Gouanve, F., and Espuche, E., 2009, Effect of a plasticizer on the structure of biodegradable starch clay nanocomposites: thermal, water sorption, and oxygen barrier properties. Journal of Applied Polymer Science, 112, 2044-2056.

Arvanitoyannis, I. Kalichevsky, M. Blanshard, J.  M.V. & Psomiadou  E.(1994). Study of Diffusion  and permeation of  Gases in Undrawn and Uniaxially  Drawn films mae from potato anh rice starch conditioned at different relative humidities. Carbohydr.polym 24, 1-15.

Kurian, M., Dasgupta, A., Galvin, M.E., Ziegler, C.R., Beyer, F.L., 2006. A novel route toinducing disorder in model polymer-layered silicate nanocompositesMacromolecules 39 (5), 1864–1871

].Kvien, I., Sugiyama, J., Votrubec, M., Oksmanbec, K., 2007, Characterization of starch based nanocomposites. Journal of Material Science, 42, 8163-8171

Chivarc, F., Pollet, E., and Averous, L., 2009, Progress in nano biocomposites based on polysaccharides and nanoclays. Materials Science and Engineering R, 67, 1-17.

Debeaufort, F. and Voilley, A. 1994. Aroma compound and water vapor permeability of edible films and polymeric packagings. Journal of Agricultural Food Chemistry, 42: 2871-2875

Aydinli, M. and Tutas, M. 1999. Water sorption and water vapor permeability properties of polysaccharide (Locust Bean Gum) based edible films. Lebensmittel- Wissenschaft und Technologie, 33: 63-67

Ayranci, E. and Tunc, S. 2002. A method for the measurement of the Oxygen permeability and the development of edible films tol reduce the rate of oxidative reactions in fresh foods. Food Chemistry, 80:423-431

Mali S., Karam L.B., Ramos L.P., & Grossmann M.V.R.(2004) Relationships among the Composition and physicochemical properties of  Starches with the characteristics of  Their Films J.Agric. Food Chem.52.7720-7725

Rhim,J.W.,Hong,S.I.,Ha,C.S.2009.Tensile, water vapor barrier and antimicrobial porperties of PLA /nanoclay composite films.LWT-FOOD Science and Technology.42:612-617.

# Footnotes

Biodegradable polymer

Biopolymers

Filler

Hectorite

Kaolinite

Fluoromica

Saponite

Magadiite

In situ polymerization

Solvent Mixing

Melt Mixing

Solid State Mixing

-Retrogradation